Синтез мономеров из оксикарбоновых кислот для биоразлагаемых полимеров

Яркова А.В., Глотова В.Н.

Аспирант, аспирант

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Институт природных ресурсов, Томск, Россия

kriknoch@yandex.ru

В последнее время большой интерес вызывают биоразлагаемые полимеры, поддающиеся биологическому разложению [1]. Биополимеры могут расщепляться в условиях окружающей среды под действием микроорганизмов, влаги, температуры и других факторов. Продуктами полного разложения в основном являются углекислый газ, вода и гумус. [2]. К числу основных применений биоразлагаемых полимеров является упаковка пищевых продуктов: пленки, контейнеры, пеноматериал, посуда, одноразовые бутылки, а также мешки для сбора и компостирования отходов. Кроме того, биопластики также нашли  применение в медицине как хирургические шовные материалы из полимеров молочной, гликолевой и других оксикислот; в фармакологии в качестве оболочки для пролонгированных лекарственных средств [3]; в тканевой инженерии; имплантанты из полимеров α и β-алканоатов, в ортопедии для соединения костей вместо использования металлических нитей, скоб, шин и других устройств [4,5].

Синтез биоразлагаемых полимеров  на основе молочной и гликолевой кислоты включает следующие стадии: 1. Концентрирование раствора кислоты; 2. Получение олигомеров молочной кислоты и гликолевой кислоты с использованием катализаторов (окиси цинка, трехокиси сурьмы); 3. Получение лактида-сырца, гликолида-сырца;

Олигомер молочной кислоты был получен на роторно-вакуумном испарителе вследствии чего было сокращено время концентрирования молочной кислоты и получения олигомера.

Синтез лактида-сырца проводился при температуре 190…2200С и разрежении 40…50 мм рт.ст.  Полученный лактид-сырец представляет собой от светло-желтого до белого цвета кристаллы, которые обычно содержат также молочную кислоту и олигомеры. Выход  составил 85-86 %.

Синтез гликолида-сырца проводился при температуре 265…2850С и разрежении 15…20 мм рт. ст.  Полученный гликолид-сырец представляет собой маслянистое желтое вещество, которые обычно содержат также гликолевую кислоту и олигомеры. Выход составил 82-83%. Примеси необходимо удалять и контролировать, чтобы получить полимер нужного качества

В результате проделанной работы  разработана методика обезвоживания промышленных растворов гликолевой, молочной кислоты, получения преполимера термической конденсацией и превращения его в гликолид-сырец, лактид-сырец без использлвания азота.

Список литературы

1. Фомин В.А., Гузеев В.В. Биоразлагаемые полимеры, состояние и перспективы использования. // Пластические массы, 2001, №2, с.42.

2. Тасекеев М.С.. Производство биополимеров как один из путей решения проблем экологии и АПК/ Тасекеев М.С., Еремеева.- Аналит. Обзор.- Алматы: НЦ НТИ, 2009.-200 с.

3. Волков А.А. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2005,№2, с. 43.

4. Марычев С.Н.. Полимеры в медицине. / Марычев С.Н., Калинин Б.А.- Учебн. Пос. /Владим. гос. ун-т;–Владимир: ВГУ,– 2001. –68 с.

5. Anderson J. M. Biological responses to materials. Annu. Rev. Mater. Res. 2001, 31: р. 81–110.