Макромолекулы с живущими координационными активными центрами в последующей полимеризации мономеров

Насибуллин И.И., Газизова А.И.

Аспирант, студент (магистр)

Российская академия наук Уфимский научный центр Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии, Уфа, Россия

E-mail: gip@anrb.ru

Показано, что полимеры, формирующиеся в присутствии металлоценов (МЦ), содержат стабильные в обычных условиях макромолекулы, имеющие на концах цепей “живые” активные центры, способные обеспечивать дальнейший рост цепи по координационному механизму в присутствии мономера. Макроинициаторы на основе полиметилметакрилата (ПММА) и полистирола (ПС), полученные на разных МЦ и в различных экспериментальных условиях, после тщательной очистки от остатков мономера, металлокомплекса и инициатора (в случае вещественного инициирования) способны возбуждать полимеризацию виниловых полимеров уже при комнатной температуре.

Полученные в одинаковых условиях ПММА-макроинициаторы различаются по своей активности (влиянием на скорость полимеризации) в зависимости от того, на каком МЦ они были синтезированы. При полимеризации ММА при 20°С они располагаются по активности в ряд: Cp2Fe > ZrCp2Cl2 > AcCpFeCp > TiCp2Cl2 > (C5Me5)2Fe (рис.1.). При температуре полимеризации 60°С ряд активности Cp2Fe > AcCpFeCp >  (C5Me5)2Fe сохраняется.

| Рис.1. Полимеризация ММА в присутствии макроинициатора-ПММА (3% по массе мономера), полученного при температуре 60°С на инициирующей системе МЦ – ПБ: 1 - Cp2Fe; 2 - ZrCp2Cl2; 3 – AcCpFeCp; 4 - TiCp2Cl2 и 5 - (C5Me5)2Fe. Tпм = 20°С. | Рис.2. Полимеризация метилметакрилата (1) и стирола (2 – 5) в присутствии макроинициатора-ПММА (2 – 4) и макроинициатора-ПСт (1, 5). Тпм = 60°С. Макроинициаторы получены при 60°С на инициирующей системе ПБ – Cp2Fe (1, 2, 5); ПБ – AcCpFe (3); ПБ – (C5Me5)2Fe (4). |
| --- | --- |

ПММА-макроинициаторы проявляют активность и при полимеризации Ст, также как и ПС-макроинициаторы проявляют активность при полимеризации метилметакрилата (рис. 2). Это нетривиальный результат, если принять во внимание различное строение АЦ, формирующихся в случае полярного (ММА) и неполярного (Ст) мономеров. Он свидетельствует о возможности перехода одного типа АЦ в другой. При полимеризации Ст в данных системах при 20°С активность макроинициатора, полученного на АцФЦ, оказалась выше, чем макроинициатора, полученного на ФЦ. Во всех других случаях ПММА-макроинициаторы, синтезированные на ФЦ, были самыми активными.

На макроинициаторе оказалась возможна полимеризация других типов мономеров, склонных в большей мере к координационной полимеризации, чем к свободно-радикальной (изопрен, гексен-1).   Таким образом, выявлена возможность получения живущих полимерных систем, содержащих только АЦ радикально-координационной полимеризации, на которых реализуется процесс координационной полимеризации «в чистом виде».

Анализы (измерения, расчеты) выполнены на оборудовании ЦКП «Химия» ИОХ УНЦ РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (мероприятие 1.1), номер заявки 2012-1.1-12-000-1015-027