Исследование динамики окисления мономера дициклопентадиена кислородом воздуха

Д.А. Русаков, О.И. Славгородская, Донцов Ю.В.

Инженер кафедры ТОВМП

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет, г.Томск, Россия

e-mail: rusakovdax@tpu.ru

Большая часть химии органических соединений и полимерных материалов неразрывно связанна с получением и переработкой нефти и сопутствующих продуктов. Производство ведущих низших олефинов, таких как этилен и пропилен, занимает около 2 млн т/год. Основным процессом их получения служит термический пиролиз углеводородов, причем выход побочных продуктов может составлять от 20 до 50%, а в состав может содержать широкий спектр различных углеводородов: ароматические, алифатические , циклические. Образующиеся в качестве побочных продуктов пиролиза фракции С5 и С9 могут содержать от 15 до 45% циклопентадиена и дициклопентадиена (ДЦПД).

В результате протекания метатезисной полимеризации ДЦПД с раскрытием цикла (ROMP-полимеризация) на катализаторах Ховейды-Граббса получают термореактивный пластик с уникальными потребительскими свойствами, такими как высокая прочность, стойкость к химическим реагентам и изменениям температуры и малая плотность. Данные свойства открывают широкие перспективы для использования поли-ДЦПД в качестве конструкционного материала.

Наличие кратных связей в норборненовом и циклопентеновом кольце позволяют ДЦПД вступать в реакции полимеризации с раскрытием цикла, образуя сначала линейный полимер, а затем трехмерный сшитый полимер. Наличие активных двойных связей приводит к тому, что мономер ДЦПД под действием кислорода воздуха, ультрафиолета и нагревания способен присоединять кислород. Это приводит к образованию кислородсодержащих примесей, которые способны блокировать или замедлять дальнейшую реакцию полимеризации.

Целью данной работы является изучение процесса окисления ДЦПД кислородом воздуха. Так как в промышленности используется преимущественно ДЦПД с содержащимся в нем трициклопентадиеном (ТЦПД), то именно такая смесь была взята как основной исследуемый материал. В качестве второго исследуемого образца использовали смесь ДЦПД и ТЦПД с растворенным в ней каучуком марки BUNA 3950.

Исследуемые мономеры помещали в химические стаканы объемом 200 миллилитров  в количества 50 грамм каждого мономера. В продолжении всего эксперимента вещества находились при комнатной температуре и средней освещенности, дважды в неделю проводили механическое перемешивание содержимого стаканов.  Эксперимент длился в течение 45 дней. ИК-спектры регистрировали на Фурье-спектрометре СИМЕКС ФТ-801 в области 500–4000 см-1.

Анализ результатов, позволяет судить о наличии процесса окисления по появлению двух пиков в области 1700 см-1, соответствующих карбоксильным группам. Однако по истечении 45 дней наблюдается лишь незначительное окисление мономера. Так же возможно образование эпокисдных и эфирных групп.  Модифицирование мономера каучуком BUNA 3950 не оказывает существенного влияния на процесс окисления в заданный период времени.

Литература:

1.   Беренц А.Д., ВольЭпштейн А.Б., Мухина Т.Н., Аврех Г.Л. Переработка жидких продуктов пиролиза. – М.: Химия, 1985. – 216 с.

2.  Ионова Е.И., Ляпков А.А.,  Бондалетов В.Г. Процессы окисления и структурирования олигомеров на основе дициклопентадиена // Известия Томского политехнического университета. – 2011 – Т.318. - № 4. – С. 101-105.