Влияние природы растворителя и поликатиона на протонный транспорт мембран нафион

Черная Наталия Николаевна

Студентка 5-го курса

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail:  chnat90@gmail.com

Основной частью любого топливного элемента является мембранно-электродный блок. В полимерных топливных элементах он обычно представляет собой протоннообменную мембрану, заключенную между графитовыми электродами с нанесенным на них каталитическим слоем платины. Одним из наиболее распространенных материалов для изготовления протонпроводящих мембран для топливных элементов является Нафион и его аналоги. На свойства мембраны существенно влияет растворитель, из которого она отливается. Одной из наиболее информативных макроскопических величин, описывающих влияние растворителя является протонная проводимость мембран и ее зависимость от температуры.

В  данной работе получены зависимости протонной проводимости  для различных растворителей (изопропанол, диметилацетамид, диметилсульфоксид) от температуры. Показано, что при увеличении температуры протонная проводимость мембран возрастает. Полученные зависимости имеют экспоненциальный характер. Исходя из полученных зависимостей сделан вывод о том, что энергии активация переноса протона в мембранах находится в прямой зависимости от диэлектрической проницаемости и параметра растворимости

Кроме того, получены данные о влиянии растворителя на увеличение коэффициента набухания мембраны при увеличении температуры, что так же зависит от параметра растворимости и диэлектрической проницаемости растворителя.