Комплексообразование антибиотиков с водорастворимыми производным целлюлозы полиэлектролитной природы

Шахно Е.А.

Студентка

Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

E-mail: millona@mail.ru

В группу антибиотиков входят вещества природного или синтетического происхождения, обладающие химиотерапевтическим действием на возбудителей заболевания или оказывающие лечебный эффект в случае злокачественных образований. При их терапевтическом применении часто возникают проблемы, связанные с  формированием у микробов лекарственной устойчивости (резистентности), являющейся закономерным биологическим явлением, а также разрушением действующего вещества в среде желудка, что не позволяет создавать таблетированные лекарственные формы.

Целью настоящей работы явилось исследование комплексообразования антибиотиков цефалоспоринового и аминогликозидного рядов с водорастворимым производным целлюлозы – с сульфатом ацетатом в форме натриевой соли (Na-САЦ). Использование Na-САЦ в качестве потенциального носителя лекарственного вещества обусловлено наличием в его макромолекуле функциональных групп, способных взаимодействовать с антибиотиками, и деструкцией в биологических жидкостях. Ранее было установлено [1,2], что Na-САЦ за счет высокой гидрофильности повышает скорость распадаемости таблетированных форм лекарственных препаратов при контакте с жидкой фазой. Полиэлектролитная природа его макромолекул приводит к получению стабильных высокодисперсных суспензий труднорастворимых веществ, что повышает терапевтическую активность, а в отдельных случаях обеспечивает пролонгацию действия препарата.

Установлено, что цефалоспориновые антибиотики образуют с Na-САЦ растворимые в воде комплексы, а аминогликозидные – нерастворимые. Образование комплексов зафиксировано в ИК-спектрах пленок, полученных из растворов, по смещению полос, характерных для аминогрупп антибиотиков и сульфогрупп Na-САЦ. УФ-спектроскопическое исследование растворов с применением метода Остромысленского-Жоба позволило установить, что молярное отношение Na-САЦ:антибиотик в комплексах составляет 2:1.

С помощью коллоидного титрования определен состав нерастворимых в воде комплексов Na-САЦ с аминогликозидными антибиотиками, который также соответствует 2:1. Установлено, что в отличие от исходных антибиотиков, комплексы стабильны в  0,1н НCl, моделирующей среду желудка. В буферном растворе с рН=8,4, моделирующем среду кишечника, комплекс разрушается и антибиотик высвобождается.

Обсуждается возможное применение комплексов антибиотиков с Na-САЦ для изготовления таблетированных форм лекарственных веществ, устойчивых в кислой среде желудка, для целенаправленной доставки действующего вещества в кишечник.

Литература

1. Grinshpan D.D., Savitskaya T.A., Tsygankova N.G., etc. Cellulose acetate sulfate as a lyotropic liquid crystalline polyelectrolyte: synthesis, properties and application // International Journal of Polymer Science [on-line journal], V. 2010, №1, article ID 831658, 17 p.

2. Grinshpan D.D., Savitskaya T.A., Boiko A.V. Comparison of Acid-Neutrolizing Properties of Anti-Acid Preparations of Various Composition // Pharmaceutical Chemistry Journal. 2008, V. 42, № 7, p. 400-405.