Жидкофазное окисление гексана на комплексах марганца

Швыдкий Никита Вячеславович1

студент

Шуткина Ольга Викторовна2

м.н.с.

Маерле Ангелина Александровна1

м.н.с

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева, Москва, Россия

E-mail: nikich-shv@mail.ru

Селективное окисление алканов в карбоновые кислоты является важной промышленной задачей. Но, будучи реализованным на практике, этот процесс имеет ряд недостатков, главный из которых - низкая энергоэффективность. Прежде всего это связано с большим количеством побочных продуктов и вытекающими отсюда трудностями их разделения, а также с относительно невысокой производительностью солевых катализаторов. Кроме того, такие параметры как селективность и конверсия зависят от природы используемого катализатора. Ранее нами были опубликованы результаты исследования процесса окисления гексана до карбоновых кислот на комплексах кобальта [1]. Чтобы добится еще большего улучшения параметров окисления, мы изучили активность аналогичного комплекса марганца в тех же условиях.

В настоящей работе проведено сравнение кинетики жидкофазного окисления гексана на карбоксилатных комплексах кобальта и марганца. Все комплексы растворимы в углеводородах, и благодаря своим геометрическим и электронным характеристикам являются структурными аналогами активных металлфрагментов природных ферментов. Уникальная структура комплексов, их хорошая растворимость, позволяют вести процесс окисления при более низких температурах, что приводит к увеличению селективности по ценным продуктам окисления.

Модельную реакцию жидкофазного окисления гексана воздухом проводили в реакторе автоклавного типа при постоянном перемешивании в интервале температур 100-150ºС и давлении 50 атм. В процессе окисления образовывалось два слоя – углеводородный и водно-кислотный. Хроматографический анализ нижнего (водно-кислотного) слоя показал наличие С2-С4 кислот. Муравьиную кислоту определяли методом капиллярного электрофореза.

Как и карбоксилатный комплекс кобальта, его марганцевый аналог показал высокую каталитическую активность. Серия каталитических экспериментов показала, что при использовании марганцевого комплекса общая конверсия гексана возрастает в 1,5 раза, и что особенно важно, селективность по кислотам увеличивается в 2 раза. При этом, при переходе от кобальта к марганцу пропорционально увеличивается и селективность по каждой из кислот.

Таким образом, в данной работе использовались комплексы кобальта и марганца с одинаковым лигандным окружением, поэтому полученные результаты позволяют сделать вывод, что преимущественное влияние на параметры окисления оказывает природа металла, входящего в состав комплекса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (программа №27).

1. Швыдкий Н.В.,Маерле А.А., Маерле К.В. Особенности жидкофазного окисления гексана на полиядерных комплексах кобальта// Тезисы к докладу  XXIX Всероссийского симпозиума молодых ученых по химической кинетике, Московский регион, 2011, с 58.