Новые подходы к проведению реакции парциального каталитического окисления ароматических соединений закисью азота

Бенавенте Донайре П.С., Кустов А.Л.

Студент, аспирант

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН

E-Mail: benavente777@gmail.com

Совершенно новым направлением в современном катализе является проведение реакций в области сверхкритических флюидов. Под сверхкритическим флюидом СКФ понимается такое состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Любое вещество, находящееся при температуре и давлении выше критической точки является сверхкритическим флюидом. СКФ имеют высокую по сравнению с газами плотность, растворяющую способность, теплопроводность и характеризуются повышенной по сравнению с жидкостью скоростью диффузии растворённых веществ. Таким образом, СКФ сочетают преимущества жидкостей (высокая концентрация вещества в единице объема, хороший теплоперенос) и газов (хороший массоперенос, высокая взаимная смешиваемость реагентов), что весьма благотворно влияет на протекание гетерогенно-каталитических реакций [1-5].

Данное явление было рассмотрено на основе реакций окисления ряда ароматических соединений закисью азота в сверхкритических условиях основными продуктами, которых являлись фенол и крезолы. Так проведение реакции окисления бензола в газовой фазе имеет существенный недостаток, заключающийся в значительном снижение активности катализатора за 2-3 часа проведения реакции, за счёт загрязнения поверхности катализатора продуктами уплотнения.

В данной исследовательской работе, на примере окисления бензола, показан переход из газовой фазы в область СКФ. Установлены основные кинетические закономерности реакции и факторы, влияющие на дезактивацию цеолитного катализатора. Показано влияние плотности среды на активность и стабильность катализатора окисления.

При прямом окислении бензола в фенол в сверхкритических условиях было показано, что производительность катализатора HZSM-5 значительно выше по сравнению со значением в газовой фазе, а после 2–3 часов реакции в сверхкритических условиях данный катализатор выходит на стабильный режим работы, при этом его активность в несколько раз превышает уровень активности в газовой фазе.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку  Российскому фонду фундаментальных исследований (грант РФФИ № 12-03-31516 мол_а).

Литература

[1]. Богдан В.И., Казанский В.Б., Катализ в промышленности, 2005, №3, с. 43

[2]. Богдан В.И., Ж..Рос.хим.об-ва им. Д.И. Менделеева, 2004, т.XLVIII, №6, с.84.

[3]. Baiker A., Chem. Rev., 1999, 99, 453.

[4]. Clark M.C., B. Subramaniam, Chem. Eng. Sci., 1996, 51, 2369.

[5]. Darr J.A., M. Poliakoff., Chem. Rev. 1999, 99, 495.