НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЕ Pd КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕХЛОРИРОВАНИЯ

Антонова М.В.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mailmail@maria-antonova.ru

Хлорированные органические соединения являются одним из опаснейших видов органических загрязнителей из-за их экологического и биологического воздействия. Эффективным методом их переработки является каталитическое гидродехлорирование. В качестве носителя для катализатора часто используют активированный уголь из-за его развитой микропористой поверхности. Также возможные примеси кальция или калия в активированном угле могут выступать в качестве промотера и влиять на каталитические свойства. Как правило,нанесенные катализаторы готовят в несколько стадий (приготовление носителя, нанесение предшественника металла, прокаливание, восстановление), на каждой из которых существует много факторов, влияющих на свойства конечного катализатора.

В работе предложен малостадийный метод получения палладиевых катализаторов на углеродном носителе, в котором катализатор получается путем пиролиза древесных опилок, пропитанных солью металла. Содержание палладия во всех катализаторах составило 7 масс.%. Для синтеза использовали как необработанные древесные опилки, так и дополнительно отмытые раствором азотной кислоты.

Приготовленные катализаторы были исследованы методами РФЭС и ПЭМВР. Методом РФЭС показано, что палладий находится в металлическом состоянии в катализаторе уже непосредственно после стадии пиролиза. Таким образом, полученный образец не нуждается в проведении дополнительной восстановительной обработки перед каталитическими опытами. Оказалось, что средний размер частиц Pd в восстановленном катализаторе, приготовленном на отмытых опилках, составил 1,72 нм, а в невосстановленном катализаторе, приготовленном на неотмытых опилках – 2,46 нм. Поскольку гидродехлорирование – структурно-чувствительная реакция, можно предположить, что каталитические свойства этих катализаторов будут отличаться.

Каталитическую активность исследовали в реакции парофазного гидродехлорирования хлорбензола в проточной системе в реакторе с неподвижным слоем катализатора при атмосферном давлении. Масса загружаемого в реактор катализатора составила 8,5 мг. Реакцию проводили при температурах от 100°С до 350°С до достижения постоянного значения конверсии хлорбензола при каждом значении температуры. Продуктом реакции оказался бензол.При температурах 250 – 350°С конверсия хлорбензола на всех катализаторах составила 100%, однако на катализаторе на неотмытыхопилках, который не был восстановлен, 100%-ная конверсия хлорбензола достигается уже при 150°С. Наиболее низкие значение конверсии хлорбензола (27 – 48%) при температурах 150 – 200°С зафиксированы на восстановленном катализаторе, приготовленном на отмытых опилках. Таким образом, наиболее активным катализатором оказался тот, который не был восстановлен и был приготовлен на неотмытых опилках. Таким образом, в работе удалось сократить число стадий, затрачиваемых на приготовление катализатора, не теряя при этом каталитической активности и высокой селективности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (11-03-00820), Совета по грантам Президента РФ (МК-2917.2012.3) и Министерства Образования и Науки РФ (Соглашение №8434). Данные РФЭС и ПЭМ получены на оборудовании, приобретённом за счёт средств Программы развития Московского университета.