Применение композита на основе наночастиц Rh на поверхности модифицированного оксида графена в качестве катализатора в реакции гидроформилирования

Иони Ю.В., Ткачев С.В.

Аспирант, н.с.

Институт Общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, РАН, Москва, Россия

E-mail: Acidladj@mail.ru

Углеродные материалы широко используются в качестве носителей для наночастиц каталитически активных переходных металлов. Открытие нового углеродного материала – графена, обладающего уникальным сочетанием большой площади поверхности, высокой проводимости и уникальной плоской графитовой структуры, делает графен перспективным матероиалом для использования в качестве носителя наночастиц в каталитических системах [1]. Основным способом получения графена является химическое восстановление оксида графена, который, благодаря наличию функциональных кислородсодержащие групп на его поверхности, также может выступать в качестве перспективного носителя для наночастиц, используемых в катализе [2]. Помимо оксида графена, существуют также продукты его ковалентной модификации, которые получили свое развитие в первую очередь для решения проблемы агломерации оксида графена в различных растворителях и дальнейшего улучшения его дисперсности и стабильности, а также увеличения совместимости с другими различными объектами [3].

В настоящей работе была разработана новая методика модификации оксида графена путем двухстадийного метилирования.  В качестве метилирующих агентов на первой стадии использовали триметил-орто-формиат, на второй – метилиодид.

Полученный после модификации продукт был использован в качестве подложки для формирования наночастиц родия. Композит, представляющий собой наночастицы Rh на поверхности модифицированного оксида графена, был охарактеризован современным комплексом методов физико-химического анализа. В соответствии с данными рентгенофлюоресцентного анализа содержание родия в нанокомпозите составило 4%, а размер наночастиц родия составил 2-3 нм.

Полученный композит на основе наночастиц родия на поверхности модифицированного оксида графена был успешно использован в качестве катализатора в реакции гидроформилирования олефинов (стирола, 4-метилстирола, 4-бромстирола и др.) в ряде растворителей. При этом было показано, что при использовании данного катализатора 100% конверсия достигается за 4 часа.

Литература

- B. F. Machado, Ph. Serp. Graphene-based materials for catalysis. Catal. Sci. Technol., 2012, 2, 54–75.

- Ю. В. Иони, С.Е. Любимов, А.А. Корлюков, М.Ю. Антипин, В.А. Даванков, С.П. Губин. «Активность наночастиц палладия, нанесенных на оксид графена в реакции Сузуки – Мияура». Изв. Ак. наук. Серия химическая, 2012, № 9, 1810-1812.

- D. R. Dreyer, S. Park, C. W. Bielawski, R. S. Ruoff. The chemistry of graphene oxide. Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 228–240.

Авторы выражают благодарность научному руководителю – зав. Лабораторией Химии наноматериалов, д.х.н., проф. Губину С.П. и с.н.с., д.х.н. Любимову С.Е. за помощь, оказанную в проведении данной работы.