Влияние новых катализаторов на основе инкорпорированных в полимерную матрицу кластеров Сu (II) и Сo (II) на процесс оксигенирования толуола

Садыкова Айнаш Назымбековна1

Студент, магистр

1Казахский национальный университет им. аль-Фараби,факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

2Научно-исследовательский институт Новых химических технологий и материалов при КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

E–mail: kykeca@mail.ru

Разработка высокоэффективных катализаторов для жидкофазного оксигенирования алкилароматических и парафиновых углеводородов вызывает в последнее время большой интерес. Промышленные жидкофазные каталитические системы окисления алкилароматических углеводородов работают при высоких температурах и под давлением, что требует определенных экономических затрат. В этой связи разработка новых высокоэффективных катализаторов, позволяющих проводить данные процессы при более низких температурах и давлении, является на сегодня одной из важнейших задач в теоретической и синтетической органической химии. В последнее время большой интерес представляют катализаторы на основе комплексов металлов с переменной валентностью, инкорпорированных в полимерный носитель, так как они могут сочетать лучшие свойства гомогенных и гетерогенных катализаторов, обладающих высокой активностью, селективностью и технологичностью при использовании.[1]

В настоящей  работе исследованы новые нанесенные на пластины из стекла методом многослойного покрытия и сшивания катализаторы на основе комплексов кобальта, меди и сополимера полиэтиленимин-полиакриловая кислота (Со(II)/(ПЭИ-ПАК)/стекло), (Cu(II)/(ПЭИ-ПАК)/стекло) с различным количеством полислоёв. Катализаторы были испытаны в реакциях окисления толуола кислородом, в среде растворителя-ацетонитрила  при температуре 750С и атмосферном давлении.

Согласно данным ИК-спектрального и хроматографического анализа катализата продуктом реакции является бензальдегид . Процесс протекает по реакции:

С6Н5СН3 +2О2=С6Н5СНО + Н2О

Ранее было показано, что в отсутствии металлов в системе (ПЭИ-ПАК)/стекло при аналогичных условиях (750С и атмосферном давлении) реакция не идет.

При оксигенировании толуола на медь содержащем катализаторе максимальная скорость поглощения кислорода в зависимости от концентрации реактанта составила 2,1·10-5моль/(л·с) при степени его превращения 4,4 %. При оксигенировании толуола на кобальт содержащем катализаторе максимальная скорость поглощения кислорода в зависимости от концентрации реактанта составила 2,8·10-5моль/(л·с) при степени его превращения 3,2 %.

***

Таким образом, показана возможность проведения процесса окисления толуола кислородом на исследованных катализаторах при атмосферном давлении и при достаточно низких температурах, в отличие от известных промышленных процессов.

Литература

- Sherrington David C. Polymer-supported metal complex oxidation catalysts/Pure&appl. Chem. - 1998. – Vol. 60. P.401-414.

Научные руководители: к.х.н., доцент Ташмухамбетова Ж.Х.1,к.х.н.,в.н.с. Соколова В.В.2