Сопряженное окисление нефтяных сульфидов

в присутствии оксида молибдена (VI)

Габидуллина З.Ш., Шаяхметова Г.Р.

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, 
естественно-географический факультет, Уфа, Россия
E–mail: zarina1955@rambler.ru

В настоящее время актуальной проблемой в нефтедобывающий промышленности является образование асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО) в скважинах и трубопроводах. В связи с этим целью работы является разработка перспективных для практического применения методов получения сульфоксидов, являющихся составным компонентом ингибиторов АСПО.

В работе изучены схемы катализированного оксидом молибдена (VI) сопряженного окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов на границе раздела органической и водной фаз и проведен их кинетический анализ. Предлагаемые схемы обоснованы и подтверждены экспериментальными данными.

Известно, что оксид молибдена (VI) проявляет каталитическую активность  в реакции окисления нефтяных сульфидов [1, 2], однако расходование сульфидов и накопление сульфоксидов протекает с возрастающей во времени скоростью.

Наблюдаемый характер реакции означает, что в ходе окисления сульфидов образуется дополнительное количество активной формы катализатора. Полученные экспериментальные данные объясняются сопряженным характером реакции перекисного окисления нефтяных сульфидов.

Кинетический анализ данной схемы проведен для начальной стадии и развившегося окисления.

На начальной стадии процесса взаимодействие MoO3 с H2О2 происходит относительно медленно, и поэтому предварительное выдерживание оксида молибдена (VI) в пероксиде водорода позволяет накопить до начала опыта определенную концентрацию активной формы катализатора.

В развившемся окислении по мере накопления молибденовой кислоты, из которой будет образовываться активная форма катализатора, скорость реакции будет зависеть от текущей концентрации пероксида водорода и накопившейся кислоты.

На глубокой стадии по мере расходования сульфидов снижение скорости накопления сульфоксидов вызывается влиянием двух факторов: снижением концентрации сульфидов; обратной пропорциональной зависимостью скорости реакции от концентрации воды.

Таким образом, установлено, что процесс окисления сульфидов дизельного топлива протекает в условиях сопряженных реакций: скорость реакции зависит не только от содержания оксида молибдена (VI), но и от концентрации накапливающейся молибденовой кислоты.

Литература

- Вольнов И.И. Пероксокомплексы хрома, молибдена и вольфрама. М.: Наука.  1989.

- Саматов Р.Р., Джемилев У.М., Шарипов А.Х. Окисление сульфидов дизельной фракции нефти пероксидом водорода, катализируемое соединениями молибдена // Нефтехимия. 2006, том 46, выпуск  6.