Pt (IV), иммобилизованная на полимерный носитель, как катализатор оксигенирования толуола

Садирова Г.А.

Студент, магистр

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

E–mail: gulzik7@mail.ru

Окисление органических соединений занимает важное место в промышленном органическом и нефтехимическом синтезе.  Поиск катализаторов, сочетающих такие свойства, как активность и селективность, технологичность использования, способность работать в мягких условиях, требует тщательного подбора соответствующих реактивов и материалов. Координационная химия позволяет применять в качестве эффективных каталитических систем комплексы металлов с природными и синтетическими носителями.

Наиболее перспективными для жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов являются катализаторы на основе комплексов металлов с переменной валентностью, иммобилизованных на полимерный носитель: пленки, пластинки и раствор полимера.

В работе представлена кинетика окисления толуола кислородом в присутствии комплексов Рt (IV), иммобилизованных на полимерные матрицы П2ВП и П4ВП, при температуре 750C и при атмосферном давлении. Процесс окисления проводили в термостатируемом реакторе «утка» со скоростью 400-600 качаний в минуту. Количество поглощенного кислорода измеряли с помощью градуированной бюретки, соединенной с уткой.

Согласно данным ИК-спектрального анализа основными продуктами реакции являются бензальдегид. Процесс протекает по реакции:

С6Н5СН3 + О2 →С6Н5СНО + Н2О

Процесс оксигенирования толуола протекает со скоростью 1,8·10-5моль/л·с. Степень превращения толуола зависимости от состава Pt (IV)-П2ВП-Н2О-СН3CN составляет от 3 до 15 об.% за 60 минут.

С увеличением концентрации платины от 0 до 8,4·10-4 моль/л при постоянных концентрациях остальных компонентов системы C6H5CH3-[PtCI6]2- -Н2О-СНзСN-П4ВП, скорость поглощения кислорода при окислении толуола кислородом имеет максимум, соответствующий CPt(IV) = 5,9·10-4 моль/л. Наблюдаемая зависимость Wo2 = f(CPt(IV)) свидетельствует о возможности формирования поликомплексов с разным числом активного металла, что обуславливает их реакционную активность в ходе процесса окисления. На основании полученных экспериментальных данных рассчитаны доли комплексов платины (IV).

Таким образом, показана возможность процесса окисления толуола кислородом на исследованных катализаторах при атмосферном давлении и при достаточно низких температурах, в отличие от известных промышленных процессов.

Литература

- Эммануэль Н.М.. Денисов Е.Т., Майзус З.К. Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе. М.: Наука, 1965. - 499 с.

- Эммануэль Н.М., Галл Д. Окисление этилбензола. М.: Наука, 1965. - 499 с.

Научные руководители: к.х.н., доцентТашмухамбетова Ж.Х.,к.х.н., в.н.с. Соколова В.В.