Каталитическое гидрирование бензола в продуктах нефтепереработки

Фролова О.А.

Аспирант

Казахстанско-Британский технический университет, Научно-образовательный центр Химической Инженерии, Алматы,  Республика Казахстан

olka_moscow@mail.ru

Бензол, обладающий канцерогенными свойствами и являющийся продуктом каталитического риформинга, а также фенолы, толуол, ксилолы,  содержащиеся в топливах, способствуют науглероживанию в системе сгорания двигателя, что приводит к увеличению содержания в отработавших газах NOx.  Согласно стандартам топлив Евро-5 предельное значение содержания ароматических углеводородов должно уменьшиться до 30%, бензола до 0,1% [1]. Одним из методов улучшения эксплуатационных свойств топлив, в частности бензина, является их гидродеароматизация.

В нефтеперерабатывающей промышленности гидрогенизационные процессы осуществляют в жестких условиях (высокие температура и давление водорода) на металл-оксидных катализаторах, где металл - это Co, Mo, Ni, Сu, W и другие переходные металлы. Но самыми лучшими катализаторами для реакций гидро-дегидрогенизации  по активности и селективности являются благородные металлы, прежде всего Pt, Pd, Rh и Ru. Для всех существующих катализаторов остро стоит проблема их отравления серосодержащими соединениями (казахстанские нефти  являются высокосернистыми) [2-5].

В работе представлены исследования по гидрированию бензола на нанесенных моно- и биметаллических катализаторах на основе Pt-металлов в жидкой фазе при повышенных давлениях водорода.

Гидрогенизация изучалась в автоклаве в изобарно-изотермических условиях при 303-373К и 0,5-5,0 МПа. В качестве растворителей использовались спирты С2-С4 и гексан. Анализ продуктов реакции проводился ИК-спектроскопическим и газохроматографическим методами. Катализаторы исследовались методами электронной микроскопии, БЭТ.

Исследовалось влияние природы металла, носителя, давления водорода и температуры, объемной скорости подачи реакционной смеси на конверсию ароматического углеводорода, выход циклогексана и активность катализатора.

Биметаллические катализаторы проявили более высокую активность, чем монометаллические. Среди них максимальные конверсия 80% и выход нафтенового углеводорода 75% наблюдается на Pt-Pd/Al2O3.

Таким образом, катализатор Pd-Pt/Al2O3 обеспечивает гидрирование ароматических углеводородов с высокой степенью конверсии, выходом нафтеновых углеводородов и устойчивостью к отравлению соединениями серы.

Литература

- Виппер А.Б., Ермолаев М.В. Всемирная топливная хартия//Нефтепереработка и нефтехимия.1999.№ 6.С. 50-55.

- Юркина О.В., Краев Ю.Л., де Векки А.В. //Нефтепереработка и нефтехимия. 2003.№ 1.С. 24-26.

- Хавкин В.А., Каминский Э.Ф., Гуляева Л.А. и др. //Катализ в промышленности.2002.№ 4. С. 19-28.

- Ito K., Kurokava H., Ohshima M. etc. //4th Tokyo Conf. on Advanced Catalytic Science and Technology.Tokyo. July 14-19 2002. P374.

- YasudaY.,Kameoka T., Sato T. et.//Appl.Catalysis. A:General. 1999.V.185.P.199-201.