Фазовые равновесия в восьмикомпонентной системе Ni-Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W при 1375 К

Николаев С.В.

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: semen-nikolaev@inbox.ru

Одним из перспективных направлений создания новых суперсплавов на основе никеля является комплексное легирование. Однако избыточное добавление легирующих компонентов может привести к образованию новых интерметаллических фаз, меняющих микроструктуру сплава и, как правило, ухудшающих эксплуатационные свойства сплавов. В тоже время введение в сплав малых количеств легирующих компонентов может не позволить использовать потенциальные возможности улучшения высокотемпературных характеристик. Для оптимального выбора легирующих элементов и их количественного соотношения, необходима информация о строении диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных систем.

Целью настоящей работы являлась установление фазовых равновесий в системе 
Ni-Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W при 1375 K с использованием метода графов.

Для подтверждения спрогнозированных равновесий применялся метод равновесных сплавов. Сплавы выплавляли в дуговой печи в атмосфере аргона и подвергали гомогенизационному отжигу при 1375 К в течение 1000 часов. Концентрационное распределение элементов в фазах и фазовый состав сплавов системы исследовали методами электронной микроскопии, энергодисперсионного микроанализа («LEO EVO 50 XVP» (Carl Zeiss) с дисперсионным анализатором «Inca Energy 450» (Oxford Instruments)) и рентгенофазового анализа (STOE STADI P и ДРОН-4).

В работе впервые установлены фазовые равновесия в 12 четырехкомпонентных системах: 1) Ni-Re-V-Nb (s+l+β+γ, a+β+l+γ, α+λ+β+m, α+s’+β+γ, σ’+Re+β+χ, σ’+α+β+χ, σ’+α+Re+γ, α+Re+σ’+χ); 2) Ni-Re-V-Ta (s+α+β+γ, a+β+l+σ, α+λ+β+m, α+s’+β+γ, σ’+Re+β+χ, σ’+α+β+χ, σ’+α+Re+γ, α+Re+σ’+χ); 3) Ni-Re-Nb-Ta четырехфазные равновесия отсутствуют; 4) Ni-Re-W-V (σ+Re+χ+γ); 5) Ni-Re-Cr-Nb (α+μ+λ+βNb, α+χ+λ+βNb, α+σ+λ+βCr, α+σ+Re+γ, α+σ+Re+χ, α+σ+γ+βCr, α+σ+λ+χ); 6) Ni-Re-Mo-Nb (χ+s+α+b, χ+s+α+Re, P+s+α+Re, P+g+α+Re, P+g+α+δ, P+δ+α+b, P+s+α+b); 7) Ni-Re-W-Nb (α+Re+c+γ, α+σ+c+γ, α+σ+c+β, α+σ+β+γ); 8) Ni-Re-Cr-Ta (α+µ+λ+βTa, NiTa2+µ+λ+βTa, α+µ+λ+Ni2Ta, α+βCr+βTa+λ, α+βCr+βTa+σ, σ+α+β+γ, σ+α+βTa+χ, σ+α+Re+χ, σ+α+Re+γ); 9) Ni-Re-Mo-Ta (α+Ni2Ta+β+m, α+R+Re+γ, α +R+δ+γ, α+R+δ+β, α+R+σ+β, α+R+σ+Re, α +σ+β+χ, α+σ+Re+χ); 10) Ni-Re-W-Ta (α+σ+b+χ, α+σ+b+g, α+σ+γ+c, α+γ+c+Re, α+m+β+Ni2Ta); 11) Ni-Re-Cr-W (χ+Re+σ+γ); 12) Ni-Re-Mo-W (χ+Re+σ+γ, P+Re+σ+γ, P+β+σ+γ, P+β+δ+γ).

В системах никеля и рения с переходными металлами 5 и 6 групп при 1375 К установлено существование шести пятифазных равновесий: 1) P+β+δ+γ+α (Ni-Re-V-Nb-Mo, Ni-Re-V-Ta-Mo, Ni-Re-Nb-Mo-W, Ni-Re-Ta-Mo-W); 2) P+β+σ+γ+α (Ni-Re-V-Nb-Mo, Ni-Re-V-Ta-Mo, Ni-Re-Nb-Mo-W, Ni-Re-Ta-Mo-W); 3) P+Re+σ+γ+α (Ni-Re-V-Nb-Mo, Ni-Re-V-Ta-Mo, Ni-Re-Nb-Cr-Mo, Ni-Re-Nb-Mo-W, Re-Ta-Cr-Mo, Ni-Re-Ta-Mo-W); 4) α+γ+c+Re+σ (Ni-Re-V-Ta-W, Ni-Re-Nb-Cr-W, Ni-Re-Nb-Mo-W, Ni-Re-Ta-Mo-W, Ni-Re-Ta-Cr-W, Ni-Re-V-Nb-W); 5) σ+α+β+χ+λ (Ni-Re-Nb-Ta-Cr, Ni-Re-Nb-Cr-Mo, Ni-Re-Nb-Cr-W, Ni-Re-V-Nb-Cr); 6) α+µ+λ+β+Ni2Ta (Ni-Re-Ta-Cr-Mo, Ni-Re-Ta-Cr-W).

Исходя из полученных экспериментальных результатов и имеющихся литературных данных, можно сделать вывод об отсутствии шести-, семи- и восьмифазных равновесий в восьмикомпонентной системе Ni-Re-V-Nb-Ta-Cr-Mo-W при 1375 К.

Работа выполнена на оборудовании ЦКП Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ, ГК № 16.552.11.7081.