Структурные изменения в образцах гидроксиапатита на титановой подложке при влиянии высоких температур

Бережная Анастасия Юрьевна

Аспирант

Воронежский государственный университет,

Химический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: bau_xxx@mail.ru

Биоматериалы на основе титана и его сплавов широко применимы практически во всех областях костной хирургии из-за высокой коррозионной устойчивости и биотолерантности. Нанесение биоактивных пленочных покрытий на основе фосфатов кальция и, в частности, гидроксиапатита (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2, , способствует прикреплению, пролиферации костных клеток. Одним из недостатков таких структур является слабая адгезия между гидроксиапатитом и металлическим субстратом[1], которую можно улучшить нанесением ГА на титан методом высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР) [2] с последующей  термообработкой в бескислородной среде при температуре 950±20С в течение 60 минут [3] .

Таким образом, целью настоящей работы явилось установление характера взаимодействий, определяющих свойства сформированных методом ВЧМР структур ГА/Ti и ГА/TiO2/Ti.

Для установления наличия и характера взаимодействий между пленкой гидроксиапатита и подложкой титана и соответственно возможности образования промежуточных фаз в условиях эксперимента, гетероструктуры ГА/Тi и ГА/TiO2/Ti были исследованы методом рентгенофазового анализа. В неотожженных образцах не обнаружено  новых фаз и соединений. В термообработанных же образцах ГА/Тi присутствуют фосфаты, титанаты кальция и оксиды титана. Таким образом, налицо высокотемпературное взаимодействие  пленки ГА  с металлической подложкой и образование значительного количества промежуточных фаз (CaTi2O4, CaTiO3, Ti3O, Ti2O3 и т.д.). На дифрактограммах термообработанных образцов ГА/TiO2/Ti, помимо исходных соединений, обнаружены  пики, характерные для таких фаз, как: TiP2O7, CaTiO3, что говорит об активном  взаимодействии между фазами. Именно в этих структурах титан обнаруживает свои  амфотерные свойства, в образцах же без подслоя найдены только фазы титаната кальция. Из оксидных фаз обнаружены в основном Ti3O, Ti2O, т.е. среди оксидов титана преобладают недоокисленные соединения (коэффициент Ti/O>0,5), тогда как  в образцах без подслоя  содержится лишь TiO2.

Автор выражает благодарности научному руководителю профессору Миттовой И.Я. и академику РАН Иевлеву В.М. за содействие в проведении данного исследования.

Литература

Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция.  М.: Наука, 2005. 204с.

Иевлев В.М., Домашевская Э.П., Терехов В.А., Кашкаров В.М., Вахтель В.М., Третьяков Ю.Д., Путляев В.И., Баринов С.М., Смирнов В.В,, Белоногов Е.К., Костюченко А.В. Синтез нанокристаллических пленок гидроксиапатита // Конденсированные среды и межфазные границы. 2007. Т. 9. №3. С. 209-215.

Berezhnaya A. Yu., Mittova V. O., Kostyuchenko A. V., Mittova I. Ya.  Solid-Phase Interaction in the Hydroxyapatite/Titanium System upon High-Temperature Annealing in Air and Argon // Inorganic Materials, 2008, Vol. 44, No. 11, pp. 1214–1218.