Влияние природы исходного соединения меди (II) на эффективность функционирования циклической макростадии при окислении металлического цинка

Макеева Татьяна Владимировна

аспирант

ЮЗГУ, факультет технологий и дизайна, Курск, Россия

mtv-1990@rambler.ru

Высокие скорости расходования меди и ее сплавов при их контакте с соединениями меди (II) в умеренно кислых растворах минеральных и карбоновых кислот связано с эффективно функционирующей макростадией (НА- кислота) [1,2].

Представляет интерес выяснить, будет ли функционировать аналогичная макростадия, если медь заменить на цинк, и, если да, то насколько эффективно.

Эксперимент проводят в бисерной мельнице вертикального типа с массой загрузки 75 г. В качестве критерия эффективности функционирования циклической макростадии выбран количество молей прореагировавшего цинка на моль загруженного соединения меди (II), т.е. nZn/nOCu2+ . Полученные результаты сведены в таблицу.

| Соединения меди (II) | mZn(=5 час), г |  | mпов.отл., г | Wср., молькг⋅час | ΔnZn/n0Zn, % | ΔnZn/n0Cu2+, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| природа | с ПО | без ПО |  |  |  |  |
| CuO | 5,050 | 5,010 | 0,040 | 36,76 | 16,70 | 5,14 |
| Cu(OH)2 | 8,030 | 8,350 | 0,320 | 64,70 | 27,84 | 8,57 |
| CuF2 | 4,00 | 4,075 | 0,075 | 29,15 | 13,59 | 4,18 |
| CuCl2 | 2,330 | 2,355 | 0,025 | 16,34 | 7,84 | 2,41 |
| CuSO4 | 6,495 | 6,810 | 0,315 | 51,21 | 22,71 | 6,99 |
| Cu(OCOCH3)2 | 6,865 | 8,135 | 1,270 | 62,72 | 27,13 | 7,21 |
| Cu(OH)Cl* | 5,870 | 7,025 | 0,155 | 54,93 | 23,42 | 8,35 |
| Cu(OH)Br* | 6,505 | 6,570 | 0,065 | 49,20 | 21,91 | 6,74 |
| Cu(OH)NO3* | 9,995 | 10,105 | 0,150 | 81,01 | 33,69 | 10,37 |
| Cu(NO3)23Cu(OH)2(**) | 4,140 | 4,270 | 0,130 | 29,20 | 14,24 | 16,80 |
| ПО - поверхностные отложения; * - основные соли с Cl-, Br-, NO3- -анионами получены, выде-лены и идентифицированы аспирантами Д.А. Сотниковой и А.Ю. Елисеевой; (** ) 0,038 моль |  |  |  |  |  |  |

Хорошо видно, что самый плохой показатель функционирования циклической макростадии оказалась при использовании CuCl2как окислителя (в случае меди и бронзы для этого соединения наилучшие результаты [2]). Впрочем, все использованные соединения меди (II) оказались способными запустить циклическую макростадию. При этом эффективность последней зависит от многих факторов, таких как  загрузка цинка, природа и количество стимулирующей добавки, длительность процесса, количество вводимой муравьиной кислоты, вводится ли кислота в один прием или дробно, проводится ли продувка газового пространства ректора воздухом и т.д.

Литература

1. Пожидаева С.Д., Иванов А. М. и др. Циклические макростадии в механизмах окисления металлов в кислых средах в присутствии металлсодержащих и иных окислителей. //Известия ЮЗГУ. 2012, №4(43), Ч.2. С.196-203.

2. Пожидаева С.Д., Иванов А.М. и др. Циклическая макростадия в механизме низкотемпературного гетерогенного гетерофазного окисления меди при её контакте с кислыми растворами солей меди (II)// Veda a: krok do budoucnosti-2012: сб. матер. Междунар. науч. – практ. конф. Прага. 2012. С. 45-48.

Особую благодарность хотелось бы выразить научным руководителям д.х.н, профессору Иванову А.М. и к.х.н., доценту Пожидаевой С.Д.