Изменение скорости твердения бетонной смеси введением модификаторов

Виноградова Любовь Алексеевна

Старший преподаватель, кандидат химических наук

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет», Факультет неорганической химии и технологии, Иваново, Россия

E-mail: lavi@isuct.ru

Массовым строительным материалом, используемым для изготовления различных конструкций, является бетон. Такой сложный искусственный композит, обладает совершенно уникальными свойствами, благодаря которым возможно применение его в разных эксплуатационных условиях. Более того, использование новых технологических приемов позволяет активно управлять процессами структурообразования и характеристиками бетона, а также  прогнозировать его свойства.

Наиболее перспективным и рациональным способом повышения эффективности, качества и долговечности бетона является модифицирование бетонных композиций различными химическими добавками. Введение их в смесь даже в небольших количествах позволяет регулировать свойства бетона, при этом оказывая существенное влияние на физико-химические процессы твердения, морфологию новообразований и на его структуру в целом.

В настоящее время существует множество эффективных химических модификаторов. Многие из них специфичны, т.е. могут воздействовать только на определенные характеристики бетона, практически не изменяя остальных. В результате этого широкое распространение в изготовлении высококачественных бетонных композиций получили комплексные добавки, обладающие полифункциональным действием. Многокомпонентность комплексных модификаторов позволяет эффективно регулировать процессы структурообразования на всех этапах технологии приготовления бетонной смеси, а также они способствуют значительной экономии цемента и уменьшению энергетических и трудовых затрат при производстве бетона, при этом существенно снижая уровень затрат на единицу продукции.

Одними из таких модификаторов являются суперпласификаторы, которые относятся к комплексным добавкам с пластифицирующим действием. Они позволяют контролировать подвижность бетонной смеси, время и скорость твердения бетона, пластичность, водоудерживающую способность, порообразование и многое другое.

В работе рассмотрено регулирование скорости твердение бетонной смеси при введении добавок «ПОЛИПЛАСТ СП-3» и «ПОЛИПЛАСТ СП-2ВУ», производитель ОАО «Полипласт».

Для приготовления бетонной смеси в качестве вяжущего вещества использовали портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Б ОАО «Мордовцемента» (минералогический состав его клинкера, %: C3S – 62; C2S – 14; C3A – 6,5; C4AF - 12), а заполнителями являлись песок Хромцовского месторождения с Мкр=2,4 и гранитный щебень фракции 5-20 мм с водопоглощением 0,2 %.

Сроки схватывания вяжущих композиций устанавливали на приборе Вика для цементного теста нормальной густоты. В качестве характеристики прочности бетона был выбран предел прочности на сжатие для образцов в 3-х, 7-ми и 28-ми суточном возрасте, определенный в соответствии с ГОСТ 3103-76.

При изучении поведения регуляторов с различной концентрацией в бетонной смеси было выявлено, что использование их в оптимальном количестве приводит к получению плотного бетона при малых расходах цементной составляющей с хорошими прочностными характеристиками.

Таким образом, благодаря направленному применению изученных добавок возможно создание оптимальной микроструктуры цементного камня, упрочнение контактных зон цементного камня и заполнителя, уменьшение макропористости и как следствие всех этих процессов повышение прочности всего изделия.