Сравнительный анализ свойств аммиачных циклометаллированных комплексов Pt(II) и Pd(II)

Николаева Мария Валерьевна

Аспирантка 1-го курса

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, факультет химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nikolaeva.mr@gmail.com

Циклометаллированные комплексы платиновой группы (Pt(II), Pt(IV), Pd(II), Rh(III) и Ir(III)) и золота(III) могут стать основой для создания светодиодов и сенсоров нового поколения. Это объясняется их интенсивной и долгоживущей люминесценцией при комнатной температуре. Однако работ, связанных с изучением электронно-возбужденных состояний циклометаллированных комплексов, содержащих биомолекулы (углеводы, аминокислоты, аммиак и др.), очень мало [1, 2]. Цель данной работы – разработка методик синтеза и исследование спектрально-люминесцентных свойств аммиачных комплексов [М(NH3)2(C^N)]ClO4, где М=Pt(II) или Pd(II),  (C^N) – орто-депротонированная форма 2-фенилпиридина, 2-бенилбензотиазола, 2-(пара-толил)пиридина, 7,8-бензо(h)хинолина, 2,6-дифенилпиридина и 4-фенилпиримидина.

Синтез комплексов [Pt(NH3)2(C^N)]ClO4 протекает следующим образом:

- K2[PtCl4] + 4TBACl → TBA2[PtCl4] + 2KCl+ 2TBACl

- TBA2[PtCl4] + H(C^N) → TBA[Pt(C^N)Cl2] + HCl + TBACl

- TBA[Pt(C^N)Cl2] + 2NH3 → [Pt(NH3)2(C^N)]Cl + TBACl

- [Pt(NH3)2(C^N)]Cl + NaClO4 → [Pt(NH3)2(C^N)]ClO4↓ + NaCl

Синтез комплексов [Pd(NH3)2(C^N)]ClO4 включает в себя следующие стадии [2]:

- PdCl2 + 2LiCl = Li2[PdCl4]

- 2Li2[PdCl4] + 2H(C^N) = [Pd(C^N)(μ-Cl)]2↓+ 4LiCl+ 2HCl

- [Pd(C^N)(μ-Cl)]2 + 4NH3 = 2[Pd(NH3)2(C^N)]Cl

- [Pd(NH3)2(C^N)]Cl + NaClO4 = [Pd(NH3)2(C^N)]ClO4↓ + NaCl

Сравнение спектрально-люминесцентных свойств аммиачных циклометаллированных комплексов Pt(II) и Pd(II) позволило установить:

- ответственным за интенсивную долгоживущую люминесценцию циклоплатинированных комплексов является электронно-возбужденное состояние 3(d-π*)-типа [1], а циклопалладированных комплексов – 3(π-π*)-типа [2], где π- и π*-орбитали локализованы на соответствующем циклометаллирующем лиганде;

- электронные спектры поглощения комплексов [Pt(NH3)2(C^N)]ClO4 характеризуются рядом спин-разрешенных переходов различной орбитальной природы (ε > 1000 л/моль∙см): до 350 нм – внутрилигандные, а после – перенос заряда с металла на лиганд [1]; электронные спектры поглощения аналогичных комплексов палладия(II) имеют ту же последовательность с гипсохромным сдвигом [2];

- более интенсивные переходы коротковолновой области замаскировали полосы поля лигандов (d-d*)-типа полученных аммиачных комплексов Pt(II) и Pd(II) [1, 2].

Кроме того, нами было установлено, что водные воздушно-насыщенные растворы аммиачных комплексов Pt(II), в отличие от палладиевых комплексов, через 2 часа после приготовления синеют, т.е. появляется длинноволновое поглощение в области более 700 нм, а через месяц в растворе образуется синий осадок («платиновая синь») [1].

Литература

- Николаева М.В., Пузык М.В. Спектрально-люминесцентное исследование аммиачных циклометаллированных комплексов Pt(II) // Опт. и спектр. 2013. Т. 114. № 2. С. 272–275.

- Николаева М.В., Пузык М.В. Спектрально-люминесцентные свойства аммиачных циклопалладированных комплексов. // Опт. и спектр. 2013. В печати