Использование механохимической активации для вскрытия упорных руд

Головченко Н.Ю., Акназаров С.Х, Сейсенова А.Б., Головченко О.Ю.

Сотрудник, PhD

Институт проблем горения, Алматы, Казахстан

E–mail: teya86@mail.ru

Важной научно-технической проблемой, стоящей перед золотодобывающей промышленностью, является проблема извлечения золота из технически упорного сырья. Наличие в руде мышьяка, серы, сурьмы, углистых и глинистых соединений часто вызывают трудности в ходе металлургических процессовх[n1]. Механическая обработка с целью диспергирования минерального сырья является одной из важнейших технологических операций.

Одним из важных факторов, влияющих на технологические показатели извлечения золота и серебра из упорных руд, является крупность измельченного минерала, поступающего на гидрометаллургическую переработку [n2, n3]. Использование механической активации позволяет снижать расход реагентов, уменьшать продолжительность и температуру процессов, повышать извлечение целевого компонента в продукт. Для разработки способа вскрытия безобжиговым способом упорных руд и концентратов использовалось сульфидное сырье в виде арсенопирита разного минералогического состава Васильковского месторождения и руда месторождения «Шован». Проведено исследования сырья на химический и фазовый состав. Анализ на элементный состав проводился методом РСА и химическим методом. Фазовый анализ сырья проводился методом РФА.

Для проведения экспериментальных исследований по вскрытию сульфидного и ферритного упорного сырья методом механохимической активации и поведения их при высокоэнергетическом воздействии использовалась планетарно-центробежная мельница «Пульверизетте 5» для сухого и мокрого помола. Для исследования вскрытия упорного сырья безобжиговым способом проводились эксперименты с сульфидами в виде арсенопирита разного состава и феррита. Скорость вращающегося опорного диска 380 об/мин, объем используемых в эксперименте раздольных стаканов 300 мл.

К параметрам, определяющим эффективность измельчения, кроме мощности мельницы, относятся также объем, занимаемый шарами, размер шаров, объем измельченного вещества, время обработки. Эти параметры не одинаковы для всех режимов и изменяются в зависимости от характеристик мельницы.

Литература

Крылов Л.Н., Медведев А.С., Рябцев Д.А. Действие механоактивации на окислительное выщелачивание сульфидных медных концентратов. // Цветные металлы. 2009. - № 12. – С. 17-20.

Коцарь М.Л., Болдырев В.А., Лазаренко В.В. и др. применение механоактивации при вскрытии упорных ураново-золотых руд Эльконского рудного поля. // Цветные металлы. 2009. - № 5. – С. 11-14.

Бочаров В.А., Голиков А.А. Об окислении сульфидных минералов при измельчении// Цветные металлы-1967 №7- С.26-31.