Нанокристаллические ферриты со структурой шпинели: распределение катионов, кислотные и сенсорные свойства

Казин А.П.

аспирант

119991, Россия, Москва, Ленинские Горы, МГУ

имени М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах

alexeykazin@yandex.ru

Применение ферритов в современном мире связано в первую очередь с их магнитными свойствами. В последние годы изучаются возможности применения ферритов в газовых сенсорах резистивного типа, в качестве чувствительного слоя.

В настоящей работе методом пиролиза аэрозоля получены нанокристаллические ферриты Zn1-xFe2+xO4+δ (-0.10 < x < 0.5), Ni1-xFe2+xO4+δ (-0.10 < x < 0.5) и NixZn1-xFe2O4 (0 < x < 1), исследовано влияние состава на распределение катионов, кислотные свойства поверхности и сенсорные свойства материалов.

Параметры микроструктуры образцов охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, низкотемпературной адсорбции азота, распределение катионов в структуре шпинели определено методом мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe. Концентрация и сила кислотных центров на поверхности ферритов оценены из результатов, полученных методом термопрограммируемой десорбции аммиака. Сенсорные свойства ферритов по отношению к NH3 (20 ppm в воздухе) и H2S (1 ppm в воздухе) исследованы методом измерения электропроводности in situ, в температурном интервале 50-450 ºС.

Обнаружено, что изменение состава ферритов приводит к следующим эффектам:

- выделению фаз оксидов никеля, цинка, железа (III) при отклонении состава от стехиометрического;

- перераспределению катионов между октаэдрическими и тетраэдрическими позициями в структуре шпинели;

- изменению общего числа кислотных центров на поверхности ферритов;

- изменению доли кислотных центров разной силы.

Суперпозиция этих факторов определяет характер взаимодействия ферритов с газами различной химической природы (NH3, H2S) и величину сенсорного сигнала (рис. 1).

Получен материал, который может быть использован для создания полупроводникового газового сенсора для детектирования аммиака на уровне концентрации ниже ПДК рабочей зоны.

Рис. 1. Кислотные свойства поверхности и сенсорный сигнал нанокристаллических ферритов Ni1-xZnxFe2O4 по отношению к 20 ppm NH3 в воздухе.