Новые циклометаллированные комплексы рутения (II) для фотовольтаики

Агазаде С.А., Долженко В.Д.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

aghazadesadiq@gmail.com

Ячейка Гретцеля является альтернативой солнечным элементам на основе p-,n-полупроводников [1]. Главным отличием солнечных элементов Гретцеля от других является разделение в пространстве процессов поглощения света и перенос заряда. Краситель, закрепленный на поверхности полупроводника, поглощает квант света и переходит в возбужденное состояние, после чего происходит перенос электрона с красителя в зону проводимости полупроводника. Лучшие результаты были достигнуты с полипиридиновыми комплексами рутения (II), в особенности с красителями N3 и black dye. Однако в состав этих красителей входят донорные тиоционатные группы, что в силу лабильности монодентатных лигандов, приводит к низкой стабильности устройств. Для решения этой проблемы, предложено заменить тиоционатные лиганды на производные фенилпиридина, являющиеся бидентатными (C^N) лигандами [2].

Настоящая работа направлена на синтез и исследование новых циклорутенированных комплексов в качестве красителей для элементов Гретцеля.

В качестве (C^N) лиганда выбраны производные 2-фенилбензимидазола. Выбор этого класса лигандов основывается на следующих причинах: во-первых, они способны вступать в реакции циклометаллирования с Ru(II); во-вторых, наличие малого пятичленного цикла приводит к повышению донорных свойств по сравнению с фенилпиридином; в-третьих, протяженная ароматическая система лиганда способствует высоким значениям коэффициента экстинкции; в-четвертых, сравнительная легкость синтеза данного класса соединений.

В работе получены охарактеризованы с использованием электронной спектроскопии в эмиссионном и абсорбционном варианте, ЯМР, ЦВА ряд комплексов  состава [Ru(L)(dcbpy)2](PF6) и [Ru(L)(L´)(dcbpy)](PF6), где dcbpy – 2,2’-бипиридин-4,4’-дикарбоновая кислота, L – производные бензимидазола, L´ - фенантролин и 4,7-дифенил-1,10-фенантролин.

Синтезированы комплексы состава [Ru(L)(CH3CN)4](PF6). Далее для получения [Ru(L)( dcbpy)2](PF6) лабильные ацетонитрильные группы заменяли на два dcbpy,  а для синтеза и [Ru(L)(L´)(dcbpy)](PF6), последовательно вводили дополнительный лиганд (L´) и  dcbpy.  Конечные продукты очищали методом хроматографии.

Для комплексов [Ru(L)(dcbpy)2](PF6) в программном пакете FireFly методом DFT (B3LYP) определены оптимальные геометрии, основного синглетного и триплетного состояний, а также электктронные структуры этих состояний, с использованием TDDFT вычислены спектры поглощения. Показано, что электрондонорные группы в 4 положении фенильного кольца приводят к повышению НОМО. Кроме того, показано, что использование 2,2’-бипиридина в качестве дополнительного лиганда приводит к делокализации электронной плотности в основном и возбужденном состояниях на этот лиганд, что должно приводить к снижению эффективности устройства.

[1] O’Regan B., Grӓtzel M., Nature V. 353 (1991), pp. 737-740

[2] Bomben P.G., Robson K.C.D., Koivisto B.D., Berlinguette C.P., Coord. Chem. Rev. V. 256 (2012), pp. 1438-1450