Новые твердые растворы A3-xSc2(PO4)3-x(CrO4)x (A=Li, Na, Ag)

Голубев Я.В., Соловьев О.И.

Студент, выпускник аспирантуры

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Yagolubev@gmail.com

Кристаллические фазы со структурным типом NASICON (от англ. Na+-superionic conductor [1]) перспективны в качестве твердых электролитов, используемых для создания источников тока, сенсоров и ион-селективных мембран. Состав соединений со структурой типа NASICON отвечает общей формуле AIxBy2(ЭzO4)3, где A – M+ катион металла, B – катион металла в октаэдрическом окружении, Э – элемент, образующий ЭO4 анион, 0≤x≤4; 2≤y≤5; 4≤z≤6 с учетом зарядового баланса. Кристаллическая структура соединений такого типа построена на основе трехмерного каркаса, образованного сочленением вершин октаэдров MO6 и тетраэдров ЭO4. Между ними образуется трехмерная сеть каналов, в которой размещены однозарядные катионы. Такое строение обеспечивает высокую ионную проводимость. Значения ионной проводимости, представляющие прикладной интерес, достигаются при повышенных температурах (200-300°C). Для решения прикладных задач необходимо понизить температуру перехода в суперионное состояние и создать многофункциональные материалы, в которых ионная проводимость сочеталась бы с обратимой окислительно-восстановительной активностью или электронной проводимостью.

Эти задачи можно решить путем частичного замещения в катионной или анионной части исходных фаз. Нами исследовано частичное замещение PO43- на CrO42--анионы в двойных фосфатах скандия в сочетании с литием, натрием и серебром. Объекты исследования синтезировали с помощью «полу-золь-гель» метода. Для этого Sc2O3 растворяли в избытке HNO3, затем при нагревании и перемешивании вводили необходимые реагенты: MINO3 или MI2CO3; Cr(NO3)3*9H2O и (NH4)2HPO4 (MI = Li, Na, Ag). После добавления в раствор солей раствора аммиака и упаривания, получали гелеобразный осадок, который отжигали сутки при 400°С. Хорошо закристаллизованные фазы получены для натрий- и серебро-содержащих образцов. Параметры однофазных образцов представлены ниже:

| Фаза |  | a, Ȧ | b, Ȧ | c, Ȧ | β, ° | V, Ȧ3 | Пр. гр., Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na3Sc2(PO4)3 [2] | 293 К | 15,378 | 8,907 | 9.083 | 123.50 | 1037,5 | Cc, 4 |
|  | 393 K | a, Ȧ |  | c, Ȧ |  | V, Ȧ3 | Пр. гр., Z |
|  |  | 8.914 |  | 22,293 |  | 1534,1 | R-3c, 6 |
| Na2,7Sc2(PO4)2,7(CrO4)0,3 |  | 8,921(3) |  | 22,245(9) |  | 1533,1(11) | R-3c, 6 |
| Na2,4Sc2(PO4)2,4(CrO4)0,6 |  | 8,933(4) |  | 22,331(14) |  | 1543,4(8) | R-3c, 6 |
| Na2,1Sc2(PO4)2,1(CrO4)0,9 |  | 8,927(2) |  | 22,500(4) |  | 1552,9(3) | R-3c, 6 |
| Ag3Sc2(PO4)3 [2] |  | 8.964 |  | 22.582 |  | 1571,4 | R-3c, 6 |
| Ag2,7Sc2(PO4)2,7(CrO4)0,3 |  | 8,985(6) |  | 22,654(13) |  | 1583,7(8) | R-3c, 6 |
| Ag2,4Sc2(PO4)2,4(CrO4)0,6 |  | 8,986(7) |  | 22,672(12) |  | 1585,5(8) | R-3c, 6 |

В случае натриевых образцов замещение PO43- на CrO42-–анионы стабилизировало высокотемпературную модификацию при комнатной температуре. Все полученные фазы кристаллизуются в ромбоэдрической разновидности структурного типа NASICON.

Литература

- H. Y-P. Hong. Crystal structures and crystal chemistry in the system Na1+xZr2SixP3-xO12 // Mat. Res. Bull. 1976, vol. 11, pp 173-182.

- Г.В. Шилов, Л.О. Атовмян, В.И. Коваленко. Рентгеновские исследования фазовых переходов в монокристаллах соединений Na3Sc2(PO4)3 и Ag3Sc2(PO4)3 в температурном интервале от 160 до 500 К // Кристаллография. 2005 г, Т. 50, № 1, с. 122-126.