Взаимодействие в системе V78Ni22-H2

Кузнецов Петр Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: peter7845645@mail.ru

В настоящее время одной из главных проблем является поиск альтернативных источников топлива. Таким источником может стать водород. Прежде всего это связано с тем, что при окислении водорода отсутствуют вредные вещества, а сама реакция окисления характеризуется очень высокой  теплотой сгорания. Но для дальнейшего развития водородной энергетики необходимо решить ряд проблем, прежде всего  таких как: эффективные способы получения и  хранения больших количеств водорода.

Сейчас большая часть исследований посвящена хранению водорода в гидридах различных металлов.

Одним из таких веществ является дигидрид ванадия так как он способен запасать до 3,8 масс. % водорода, однако  при этом “обратимыми” являются около 1,9 масс. %. Для того чтобы увеличить это количество используют различные легирующие добавки, которые могли бы повысить давление диссоциации гидридной фазы. Поэтому интерес представляют закономерности влияния различных добавок на абсорбционные свойства сплавов ванадия.

В нашей работе мы исследовали взаимодействие водорода со сплавами ванадия с никелем. В рамках представленной работы был синтезирован сплав ванадия с никелем  (σ-фаза). Исследование взаимодействия с водородом при высоком давлении на установке типа Сивертса при высоком давлении (до 3000 атм.) проводили методом измерения равновесия давление-состав при различных температурах. На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны термодинамические параметры реакции десорбции водорода. Проведенный РФА показал изменение  симметрии кристаллической решётки исходного соединения после абсорбции водорода.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-00459).