Высокотемпературные свойства NdCaCoO4-δ - катализатора парциального окисления метана в синтез-газ

- Колчина Людмила Михайловна

- студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: Ludmila.Kolchina@yandex.ru

Сложные оксиды с перовскитоподобной структурой привлекают особое внимание исследователей, поскольку они могут служить основой для создания новых перспективных материалов. Например, было показано, что активность катализаторов на основе оксидов кобальта сопоставима с каталитической активностью материалов на основе металлов платиновой группы. Известно, что кобальтат неодима кальция NdCaCoO4-δ проявляет высокую каталитическую активность и высокую селективность в реакции парциального окисления метана в синтез-газ [1]. Целью данной работы являлось исследование высокотемпературного поведения NdCaCoO4-δ с целью выяснения взаимосвязи его термических и электрофизических свойств со структурой и дефектностью кислородной подрешетки – факторов, способных повлиять на уникальные  каталитические свойства этого материала.

Кобальтат неодима-кальция состава NdCaCoO4-δ со слоистой  структурой типа K2NiF4 был синтезирован твердофазным методом. Установлено, что на температурной зависимости его электропроводности имеется два термоактивационных участка в интервалах температур 100-300 °С и 300-600 °С, при этом наблюдается почти двукратное  увеличение энергии активации. Показано, что электропроводность практически не зависит от парциального давления кислорода  и достигает значения ~100 См/см при 900 °С. По данным термического анализа, проведенного на воздухе и в атмосфере аргона, соединение  NdCaCoO4-δ является термически стабильным до 950 °C. При температуре выше 200 ºC наблюдалось небольшое изменение кислородной стехиометрии образца за счет образования кислородных вакансий в анионной подрешетке.

В работе обсуждена корреляция электрофизических и термических свойств NdCaCoO4-δ - полупроводника n-типа,  с его высокой каталитической активностью в реакции парциального окисления метана. Проведено сравнение каталитических и электрофизических свойств NdCaCoO4-δ с его изоструктурными аналогами La2-xSrxCoO4±δ (0≤х≤1.5), обладающими полупроводниковой проводимостью р-типа.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 11-08-01159а) и Программы развития МГУ до 2020 года.

Литература

- A. G. Dedov, A. S. Loktev, G. N. Mazo, L. S. Leonova et al. // Doklady Phys. Chem. 441(2) (2011) 233-236.