СИНТЕЗ и КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОВОГО АЦИЛПИРАЗОЛОНАТА ТЕРБИЯ

Андреев М.Н. Белоусов Ю.А., Дроздов А. А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maksandreev@inbox.ru

Хорошо известные ацилпиразолонатные комплексы редкоземельных металлов привлекают внимание благодаря сочетанию простоты варьирования структуры с хорошими люминесцентными свойствами, а также благодаря высокой химической устойчивости. Ранее в работах нашей группы было показано, что ацилпиразолоны с алифатическим заместителем обеспечивают высокую интенсинвость люминесценции иона тербия, причем применение жестких каркасных структур несколько повышает выход люминесценции. Тем не менее, комплексы с линейными алифатическими заместителями тоже способны проявлять люминесценцию. С целью создания каркасных структур и MOF-материалов требовалось установить строение комплексов с ацилпиразолоном, содержащим длинный алифатический фрагмент C17H35.

Лиганд HQc17 был получен по стандартной методике ацилированием 1-фенил-3-метилпиразол-5-она хлорангидридом стеариновой кислоты. Для синтеза комплексов к раствору нитрата лантанида в этаноле приливали раствор HQc17 и KOH.

Tb(NO3)3+3HQc17+3KOH [Tb(Qc17)3(EtOH)(H2O)]+3KNO3

Для полученного комплекса теоретически можно предположить две принципиально разные структуры, предполагающие либо разнонаправленное положение длинных алифатических цепей С17Н35 с образованием двух- или трёхмерной сетки, либо их однонаправленное расположение. По данным РСА реализуется второй вариант. Комплекс имеет молекулярное строение. Координационный полиэдр атома тербия может быть описан как сильно искаженная квадратная антипризма с основаниями О3, О4, О5, О8EtOH, и О1, О2, О6, О7H2O. Три алифатических фрагмента расположены сонаправленно и практически не закручиваются вокруг центральной оси. Два фрагмента находятся в идеальной конформации алифатической цепи, а третий несколько изогнут, что связано с особенностями упаковки молекулы в кристалле. На рисунке показана молекулярная структура комплекса (фенильные группы скрыты для наглядности) и упаковка комплекса вдоль оси а. Алифатические «хвосты» двух соседних слоёв чередуются по принципу «застежки-молнии» . Изогнутый алифатический фрагмент одного из ацилпиразолоновых фрагментов, ближайшего к соседнему слою, благодаря такой форме избегает пересечения с молекулой второго слоя. Другой стабилизирующий фактор – межмолекулярные водородные связи воды и спирта с незамещенными атомами азота соседних фрагментов ацилпиразолона.