Синтез биметаллических МОК и исследование процессов переноса энергии между ионами лантанидов

Гришко А.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

Факультет Наук о Материалах

g-alex@inbox.ru

В последнее время наблюдается интерес к металлорганическим каркасам (МОК), которые характеризуются высокой термической и УФ стабильностью и большой удельной поверхностью, что открывает широкие возможности по их применению. Ионы РЗЭ обладают большими радиусами, а так же зарядом достаточным для того, чтобы на их основе построены такие каркасные структуры.  Особый интерес представляют МОК,  в состав которых входят два люминесцирующих иона, например, европия и тербия, поскольку процессы переноса энергии между этими ионами могут быть использованы как для увеличения эффективности люминесценции одного из них, так и для получения соединений, в которых наблюдается люминесценция обоих ионов. Одним из наиболее распространённых линкеров для построения трёхмерных каркасных структур является анион терефталевой кислоты (tph2-), важной особенностью которого является возможность эффективной сенсибилизации люминесценции как Tb3+, так и Eu3+.

Целью работы стали синтез биметаллического терефталата TbEu(tph)3 с упорядоченным расположением ионов РЗЭ в структуре и изучение переноса энергии между ионами лантанидов в этом соединении. Для синтеза таких МОК в работе предложен оригинальный метод, основанный на получении кислой соли MHtph (M = Na, K) с последующим превращением её в кислый терефталат одного из лантанидов и в биметаллический терефталат при его взаимодействии с карбонатом другого лантанида:

Получение кислой соли КHtph осложнено близкими значениями первой и второй констант кислотности терефталевой кислоты и растворимостью M2tph в воде, однако синтез КHtph был успешно проведён c использованием спирта в качестве растворителя. Состав и индивидуальность были подтверждёны по совокупности методов РФА, ИК спектроскопии, термического анализа и спектрофотометрии. По реакции KHtph с Tb(NO3)3·8H2O получен кислый терефталат тербия Tb(Htph)3·4H2O, при взаимодействии которого с карбонатом европия получен TbEu(tph)3.