Новые фторид-пниктиды ЩЗЭ – цинка, кадмия, марганца со структурой LaOAgS

Плохих И.В.

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: ig.plohih@yandex.ru

Четырехкомпонентные слоистые соединения со структурой типа LaOAgS в течение многих лет активно исследуются в связи с открытием у многих представителей этого семейства важных свойств, как ионная проводимость, сверхпроводимость, колоссальное магнетосопротивление, термоэлектричество и т.д. [1 – 3] Их структуру можно представить как чередование флюоритных и антифлюоритных слоев. Большинство исследованных соединений содержат либо флюоритные слои состава [Ln2O2]2+, либо антифлюоритные – состава [Fe2As2]2-. Валентно-изоэлектронные соединения со слоями [M2F2]2+, где M – щелочноземельный (Ca, Sr, Ba) или двухвалентный редкоземельный элемент (Sm, Eu), не столь многочисленно и изучено слабее; свойства этих соединений, кроме пниктидов железа, почти не описаны.

Настоящая работа посвящена систематическому исследованию фторид-пниктидов щелочноземельных металлов – марганца, цинка и кадмия. Синтеза поликристаллических образцов проводили традиционным керамическим методом по методикам [4] в атмосфере осушенного аргона. Условия синтеза и состав исходных смесей несколько отличаются для соединений стронция (где необходим заметный избыток Sr и небольшой – SrF2) и бария (где оптимальный состав шихты близок к стехиометрическому).

Нами получено около 10 новых соединений c Ae = Sr и Ba и не обнаружено ни одного соединения кальция. Соединения кадмия получены только с Ae = Ba. Это наблюдение можно объяснить различиями в размерах слоев [Ae2F2]2+ и [M2Pn2]2-, где M – переходный металл. Они очень велики в случае Ae = Ca и M = Cd и существенно уменьшаются при переходе к Ae = Ba. В последнем случае, по-видимому, для M = Zn и Mn становится возможным существование висмутидов BaFZnBi и BaFMnBi. Эти соединения должны находиться на пределе устойчивости структурного типа LaOAgS и пока что не выделены нами в чистом виде. По аналогии с соединениями Sr, можно предсказать существование изоструктурных фаз с двухвалентным Eu и, возможно, Sm).

Для избранных представителей (SrFMnP, SrFMnAs, SrFMnSb, SrFZnAs, BaFZnAs, BaFCdP, BaFCdAs) методом Ритвельда уточнены кристаллические структуры. В отличие от LnOMnAs, соединения AeFMnAs (Ae = Sr, Ba) проявляют зонный магнетизм.

Литература

1. M. Palazzi, S. Jaulmes. Structure du conducteur ionique (LaO)AgS. //Acta Crystallographica B 1981. V. 37. p. 1337 – 1339.

2. S. J. Clarke, P. Adamson, S. J. C. Herkelrath, O. J. Rutt, D. R. Parker, M. J. Pitcher, C. F. Smura. Structures, Physical Properties, and Chemistry of Layered Oxychalcogenides and Oxypnictides //Inorganic Chemistry, 2008, V. 47, p. 8473 - 8486.

3. R. Pöttgen, D. Johrendt. Materials with ZrCuSiAs-type Structure. //Z. Naturforsch. B 2008. V. 63. S. 1135 – 1140.

4. H. Kabbour, L. Cario, F. Boucher. Rational design of new inorganic compounds with the ZrSiCuAs structure type using 2D building blocks .// Journal of Materials Chemistry 2005. V.15. p. 3525 – 3531.