ЭФФЕКТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТУШЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОКСИЛАТОВ ТЕРБИЯ С ФЕНАНТРОЛИНОМ

Солодухин Н.Н.

Студент

Московский государственный университет имени им. М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия.

E–mail: Nikolay.Solodukhin@gmail.com

Cоединения с температурно-зависимой люминесценцией представляют интерес как потенциальные материалы люминесцентных меток. Такими свойствами обладают  разнолигандные ароматические карбоксилаты тербия (РЛК) Tb(carb)3(L), в которых анион ароматической карбоновой кислоты (Нcarb) сенсибилизирует люминесценцию иона тербия, а L – нейтральный лиганд, который является тушителем люминесценции при комнатной температуре. Интенсивность люминесценции таких соединений возрастает при понижении температуры.

Целью данной работы стал поиск материалов с эффектом температурного тушения люминесценции среди РЛК состава Tb(carb)3(phen), где phen – 1,10-фенантролин, известный способностью выступать в роли тушителя люминесценции иона тербия, а Hcarb - гидроксозамещенные бензойные кислоты. В задачи работы входили синтез, идентификация РЛК и изучение влияния положения и количества гидроксо-заместителей в бензольном кольце Hcarb на соотношение интенсивностей люминесценции (I300/I77) при комнатной температуре (300 K) и температуре жидкого азота (77 К).

Были синтезированы серии карбоксилатов состава Tb(carb)3(H2O)n [Hcarb = бензойная кислота (Hcarb1), салициловая кислота (Hcarb2), 3-гидроксибензойная кислота (Hcarb3), 4-гидроксибензойная кислота (Hcarb4), β-резорциловая кислота (Hcarb5)] и Tb(carb)3(phen)(H2O)x. Идентификация полученных соединений проведена по совокупности данных ИК спектроскопии, элементного и термического анализов. Для выявления роли фенантролина и ОН-групп как тушителей люминесценции тербия были проведены прямые измерения интенсивности люминесценции при разной температуре параллельно с измерением времени жизни возбужденного состояния. Было показано, что тушение люминесценции происходит при увеличении числа гидроксогрупп. В то же время при увеличении гидроксогрупп падает абсолютное значение интенсивности люминесценции. Влияние фенантролина на гашение люминесценции иона тербия было показано при сравнении интенсивности соответствующих гидратов и РЛК. В то же время именно сочетание обоих факторов приводит к многократному увеличению температурного эффекта, для которого предложена схема переноса энергии с участием колебательных уровней гидроксозаместителей, a максимального соотношения I77/I300=80 удалось достичь для РЛК, производных 2,4-дигидроксибензойной кислоты.