Получение и химические свойства октаэдрических иодидных кластерных комплексов молибдена {Mo6I8}4+

Чирцова Н.А.1, 2

Студент

1Новосибирский Государственный университет, Факультет естественных наук,

г. Новосибирск, Россия;

2Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева

nylon07@inbox.ru

Известно, что дигалогениды молибдена – комплексные соединения, отвечающие составу {Mo6X8}X2X4/2. Их производные зачастую обладают люминесцентными свойствами, что позволяет расширить область применения данных веществ. В представленной работе был получен ряд новых соединений, обладающих люминесцентными свойствами. Синтезированы и структурно охарактеризованы кластерные комплексы состава [{Mo6I8}(S2O3)6]8– (1) и [{Mo6I8}(NO3)6]2– (2) (рис. 1). Изучены люминесцентные свойства полученных соединений. Используя 2 в качестве прекурсора, был получен аквагидроксо-комплекс состава [{Mo6I8}(H2O)2(OH)4]. Установлено, что при взаимодействии 2 с азотной кислотой в хлороформе происходит образование окисленного кластерного комплекса [{Mo6I8}Cl6], который был выделен в виде сокристаллизата с кластерным комплексом (Bu4N)2[{Mo6I8}Cl6].

Так же, наличие в структуре кластерного комплекса 2 легкоуходящих терминальных NO3– лигандов дает возможность дальнейшего его использования в качестве прекурсора для получения гибридных материалов путем включения его в заранее подготовленную органическую матрицу, содержащую функциональные группы.

В качестве органической матрицы были выбраны предварительно синтезированные тиолмодифицированные полистирольные микрошарики (PSS). Далее была проведена реакция взаимодействия октаэдрического иодидного кластерного комплекса молибдена с PSS в хлороформе. Обнаружено, что данная

Рис. 1

реакция приводит к замещению лабильных нитратных лигандов на тиольные группы с образованием связей Mo–S.

Полученный материал проявляет ярко-красную люминесценцию при ультрафиолетовом облучении. Установлено, что в результате включения кластерного комплекса в структуру тиолмодифицированного полистирола происходит небольшое смещение максимума эмиссии в длинноволновую область спектра с уширением сигнала.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-03-31670.