Создание сенсорных материалов на основе тетрафенилпорфина для обнаружения нитроароматических соединений

Кузнецов С.С.1, Белоусов Ю.А.2

1студент, 2аспирант

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: calimaisil@gmail.com

В настоящее время для обнаружения в воздухе паров тринитротолуола и других взрывчатых веществ используются хромато-масс-спектрометры. Такие приборы универсальны, но имеют очень высокую стоимость и энергопотребление. Удачной альтернативой им могут стать люминесцентные сенсорные системы. Ранее нами было показано, что люминесценция тетрафенилпорфина (H2TPP) в растворе претерпевает тушение при добавлении в раствор модельного нитроароматического соединения - нитробензола. Однако для обнаружения паров в воздухе раствор не применим.

Цель данной работы – получение материалов на основе диоксида кремния, модифицированного тетрафенилпорфином, для обнаружения паров нитроароматических соединений.

H2TPP и тетра(пара-гидроксифенил)порфин (H2ThPP) получали конденсацией соответственно бензальдегида и пара-гидроксибензальдегида с пирролом. Комплексы H2TPP с цинком и кадмием были получены из H2TPP и ацетилацетонатов соответствующих металлов. H2ThPP был модифицирован кремнийсодержащими "якорными" группами -Si(OEt)3, а затем гидролизован в присутствии TEOS. Также был материал без ковалентных связей порфирин-диоксид кремния (за счет включения молекул H2TPP в SiO2, схема 2):

Полученные соединения исследованы методами 1H-ЯМР-спектроскопии, ЭСП и ИК-спектроскопии. Сравнили чувствительность определения нитробензола в растворе для H2TPP, ZnTPP и CdTPP. Показано тушение люминесценции твердых материалов в насыщенном паре нитробензола, построены зависимости величины тушения от длительности экспоции материала в насыщенном паре. Исследована микроморфология материалов.

Показано, что не только материал с ковалентной связью H2TPP-SiO2, но и без нее, полученный включением молекул порфирина в матрицу SiO2, демонстрирует сенсорный отклик на нитробензол.