Фазообразование и микроструктура высокодисперсного NdCaCoO4-δ

Малышев Сергей Андреевич

Студент 2 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: malyshev.sergey.a@gmail.com

Кобальтаты состава Ln2-xCaxCoO4±δ, где Ln=Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, характеризуются заметной подвижностью ионов кислорода при высоких температурах, благодаря чему могут выступать в роли катализаторов реакций окисления. Установлено, что при окислении метана при температуре 911 ⁰С соединение NdCaCoO4-δ обладает практически стопроцентной селективностью по отношению к синтез-газу [1]. Для его применения в качестве катализатора целесообразно разработать метод синтеза материалов на основе кобальтата неодима-кальция с развитой поверхностью. В данной работе показана возможность получения высокодисперсного NdCaCoO4-δ, а также изучено влияние  поверхностного допирования оксидом магния на его микроструктуру и фазообразование в интервале температур 800 – 1000 ⁰С.

Прекурсор для синтеза NdCaCoO4-δ был получен совместным осаждением катионов Nd3+, Са2+ и Сo2+ из водного раствора. В качестве осадителя использовался раствор NaOH и Na2CO3. После промывания полученный осадок подвергался замораживанию жидким азотом и сублимационной сушке. Для получения целевого соединения прекурсор подвергался термической обработке в интервале температур от 600 до 1000 ⁰С в течение 2 часов.

В результате изучения термического поведения прекурсора было установлено, что  процессы термолиза заавершаются при температуре около 700 ⁰С. Из этого можно сделать вывод, что образование фазы NdCaCoO4-δ при более низких температурах маловероятно. Данные рентгенофазового анализа показывают, что однофазные образцы получаются только при температуре 800 ⁰С. Исследование микроструктуры полученного таким образом порошка методом сканирующей электронной микроскопии показало, что средний размер его кристаллитов составляет приблизительно 200 нм.

Дополнительная изотермическая выдержка однофазного образца в течение 4 часов при температуре 1000 ⁰С приводит к увеличению среднего размера кристаллитов до 1-2 мкм и образованию крупных агломератов. Для предотвращения значительного агрегирования и укрупнения частиц порошка было проведено допирование поверхности  NdCaCoO4-δ небольшими количествами MgO (2, 5 и 10 масс. %). Для этого  продукт соосождения пропитывался минимальным объёмом раствора, содержащего рассчитанное количество  Mg(NO3)2*6Н2О, после чего подвергался криокристаллизации и сублимационной сушке. Отжиг такого прекурсора при 1000 ⁰С в течение 4 часов приводит к уменьшению среднего размера кристаллитов до 300-400 нм уже в присутствии 2 % MgO. Увеличение его содержания приводит к более узкому распределению частиц по размерам. Дифрактограммы всех образцов были проиндицированы в тетрагональной сингонии, характерной для NdCaCoO4-δ. При этом во всех случаях наблюдалось также отражение (200), принадлежащее оксиду магния, относительная интенсивность которого систематически увеличивалась с увеличением содержания MgO. Кроме того, установлено, что присутствие MgO способствует заметному уменьшению размера областей когерентного рассеяния. Это позволяет сделать вывод о том, что оксид магния способствует снижению скорости кристаллографического упорядочения кобальтата при термической обработке композита NdCaCoO4-δ – MgO [2].

Литература

- Дедов А.Г., Локтев А.С., Мазо Г.Н. и др. Доклады АН 2011, 441-5:635-638.

- Shlyakhtin O.A., Mazo G.N., Malyshev S.A. et al. Mater. Res. Bull. 2013, 48(2), 245-249.