Электроосаждение многокомпонентных покрытий на основе триады железа с фосфором. Оценка их элементного и фазового составов.

Кочергин В.К., Долов М.С., Кукушкина Т.С.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: valerka-kochergin@yandex.ru

Электрохимическое получение аморфных покрытий является перспективной задачей, т.к. данные покрытия характеризуются повышенной коррозионной и износостойкостью, особыми механическими, электрофизическими, магнитными и другими свойствами.

Цель настоящего исследования состояла в разработке методик получения качественных нанокристаллических покрытий, представляющих собой четырехкомпонентные сплавы системы Ni-Co-Fe-P из растворов, содержащих ионы железа, никеля, кобальта и гипофосфит-ионы, а также изучение их компонентного и фазового составов.

В работе были использованы традиционные электрохимические методы, а также методы оценки получаемых покрытий, такие как: рентгено-спектральный микрозондовый анализ, рентгено-фазовый анализ и метод рентгеновской эмиссионной спектроскопии (“valence-to-core” XES), основанный на уникальных возможностях синхротронного излучения. 
Показано, что элементный состав покрытий, по результатам микрозондового анализа, соответствовал задаваемому составом электролита, а также установлена корреляция между концентрацией ионов металлов в растворе электролита и содержанием металлов в получаемых осадках. Рассчитан выход по току изучаемого процесса.

Анализ Kβ сателлитных линий эмиссионных спектров в полученных осадках однозначно указывал на присутствие в них атомов металлов в виде, как отдельных элементов, так и фосфидных соединений. При отжиге осадков (t=500оС) эмиссионные спектры оставались неизменными, т.е. в исходных осадках отсутствует свободный фосфор и при отжиге не происходит перераспределения ковалентно связанного фосфора между атомами металлов. Рентгенограммы исходных осадков представляли собой «гало», а после отжига на них появлялись выраженные пики, свидетельствующие о наличии отдельных фаз. Таким образом, прямые результаты этих исследований позволяют заключить, что получаемые осадки не содержат «промежуточного» фосфора, а фосфиды металлов образуются в них непосредственно в ходе электрохимического процесса.

Работа выполнялась в рамках проекта СН-3226 (ESRF, Grenoble, France).