Синтез и нелинейно-оптические свойства производных циклических семичленных моно - и дизамещённых ацеталей пиридоксина

Гарипов Марсель Радыикович

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: gmarselr1988@gmail.com

Материалы, обладающие способностью к генерации второй гармоники лазерного излучения, находят широкое применение в таких областях, как электрооптика, промышленность, использующая лазеры, медицина, телекоммуникации, удаленный контроль и др. [1].

Ранее в нашей исследовательской группе было выявлено, что некоторые производные циклических семичленных ацеталей пиридоксина обладают способностью к порошковой генерации второй гармоники (ГВГ) лазерного излучения. В продолжение исследований нелинейно оптических свойств производных пиридоксина в настоящей работе был проведен синтез широкого ряда производных циклических семичленных моно- и дизамещённых ацеталей   пиридоксина, содержащих 2,4-динитрофенильный фрагмент и исследована их эффективность порошковой ГВГ.

Синтез  динитрофенилпроизводных ацеталей пиридоксина:

(30-90)%

1. R1= H, R2 = CH3, 2. R1= R2= CH3, 3. R1 = H, R2 = H, 4. R1 = H, R2 = C2H5, 5. R1 = H, R2 = C3H7, 6. R1 = H, R2 = CH(CH3)2, 7. R1 = H, R2 = CH(CH3)C2H5, 8. R1 = H, R2 = CH(CH3)C3H7, 9. R1 = H, R2 = цикло-С6H11, 10. R1 = H, R2 = C(CH3)3, 11. R1 = H, R2 = C7H15, 12. R1 = H, R2 = C8H17, 13. R1 = H, R2 = CH(CH3)C9H19, 14. R1R2 = цикло-C5H8,      15. R1R2 = цикло-C6H10, 16. R1R2 = цикло-C7H12, 17. R1 = CH3, R2 = C5H11, 18. R1 = CH3, R2 = C8H17.

Данные по эффективности преобразования лазерного излучения синтезированных соединений были получены с помощью  неодимового импульсного лазера с частотой 10 Гц и длиной волны 1064 нм. В качестве стандарта были использованы мета-нитроанилин и йодат лития.

Исследование нелинейно-оптических свойств полученных соединений показало, что некоторые из них не обладают способностью к генерации второй гармоники лазерного излучения. В тоже время, ряд соединений по эффективности порошковой ГВГ сопоставимы (15) и даже превосходят реперные вещества (эффективность преобразования соединений 2 и 11 соответственно в 3 и 2 раза больше чем у мета-нитроанилина).

Литература

- Verbiest T. Second-order nonlinear optical materials: recent advances in chromophore design  / T. Verbiest, S. Houbrechts, M. Kauranen, K. Clays, A. Persoons // J. Mater. Chem. - 1997. - V. 7, N. 11. - P. 2175-2189.