Условия формирования и параметры активных центров твердой фазы в гетерофазных процессах ароматического нуклеофильного замещения.

Люткин А.С., Волков Е.М.

Студент; сотрудник К.Х.Н.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,

биологический факультет, Ярославль, Россия

E–mail: volkov-asp@mail.ru

Эффективным методом управления процессами является применение различных реакционных сред и каталитических систем. При этом подобные процессы реализуются как в твердофазных, так и межфазных системах. Однако зачастую реализация превращений на поверхности твердой фазы выдвигает в качестве определяющих параметры реакции, существенно отличающиеся от традиционно влияющих факторов при проведении в жидкофазных условиях.

В работе [1] авторами исследован процесс образования дифениловых эфиров при взаимодействии нитрохлорбензолов с феноксид-анионами формируемыми in situ при взаимодействии фенола с карбонатом калия с учетом влияния добавок оксидами железа (III). Наблюдается эффект ускорения исследуемой реакции, а также отмечено влияние генезиса гематита на скорость протекания процесса. Наибольшее влияние на изучаемый процесс оказывает оксид железа (III), полученный из сульфата железа и прошедший дополнительную механическую обработку.

Таблица 1. Характеристики и генезис образцов Fe2O3.

| Генезис образца |  | Fe2O3 из FeSO4 | Fe2O3 из Fe(OH)2 | Fe2O3 из cоли Мора | Fe2O3 из FeСO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sуд. |  | 4,5 м2/г | 20,3 м2/г | 4,5 м2/г | 7,8 м2/г |
| Д300, нм |  | 79 | 39 | - | 79 |
| ε2>300 104 |  | 7,3 | 12,7 | 3,6 | 7,9 |
| 1 104 |  | 0 | 120 | 0 | 25 |
| 2  104 |  | 1 | 0 | 31 | 95 |
|   104 |  | 220 | 4 | 42 | 0 |
| Кислотно-основные центры, мкмоль/г | Кислотные | 24,1 ± 0,6 | 18 ± 0,7 | 28 ± 1,1 | 19,6 ± 0,8 |
|  | Основные | 144 ± 11 | 35 ± 4 | 57 ± 2 | 48 ± 3 |

Дальнейшие исследования показали, что активирующее действие оказывают соответствующие центры на поверхности, которые, предположительно связаны с особенностями (в том числе и дефектами) структуры поверхности. Соответственно, влияние генезиса гематита объясняется характером и количеством дефектов его кристаллической решетки в различных образцах, влияющих на его активность в процессах взаимодействия с карбонатом. Существенным параметром является количество основных и кислотных центров на поверхности твердой фазы. Анализ показал, что эффективность действия промотирующей добавки, в значительной степени определяется количеством основных центров на поверхности. Это указывает на возможное взаимодействие оксида железа с фенолом в ходе реакции.

Литература

Волков Е.М., Орлов В.Ю., Люткин А.С., Дворецкий Н.В. Влияние оксида железа (III) на протекание процесса синтеза дифениловых эфиров в присутствии карбоната калия // Изв. вузов. Хим. и хим. техн.- 2012, том 55, вып. 4, с. 104.