Электронная структура и природа химической связи
в диоксидах плутония и нептуния

Енина Д.А., Петров В.Г., Маслаков К.И.

Студент, к.х.н., к.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: eninada@gmail.com, vladimir.g.petrov@gmail.com

При идентификации методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РЭС) диоксидов нептуния и плутония, образовавшегося на поверхности образца, могут быть использованы как традиционные характеристики спектров (энергии связи электронов и интенсивности их линий), так и характеристики тонкой структуры спектров электронов внешних и внутренних уровней из диапазона энергий их связи от 0 до 1250 эВ. Параметры этой структуры являются характерными для NpO2 и PuO2. Так, спектры Np(Pu)4f-электронов являются характерными для оксидов, содержащих актиниды различной степени окисления, и совместно с характеристиками спектров валентных и O1s-электронов позволяют надежно установить образование диоксидов на поверхности пленки. В спектрах диоксидов плутония и нептуния, полученных методом РЭС, наблюдается уширение линий и возникновение тонкой структуры в области энергий связи от 0 до 35 эВ, что связано с образованием внешних (от 0 до ~ 13 эВ, ВМО) и внутренних (от ~ 13 до ~ 35 эВ, ВВМО) валентных молекулярных орбиталей (МО). Образование ВВМО может влиять на различные физико-химические свойства веществ, поскольку они в большой степени определяются электронами уровней вблизи нуля энергий.

В настоящей работе усовершенствованы методики получения тонких слоев диоксидов NpO2 и PuO2 на платиновой подложке, получены их спектры РЭС в диапазоне энергий связи от 0 до 1250 эВ и количественно проанализирована тонкая структура спектров в диапазоне энергий связи валентных электронов от 0 до 35 эВ. В отличие от предыдущих работ расчет плотности состояний валентных электронов выполнен в приближении самосогласованного поля релятивистского метода дискретного варьирования (ССП Р-ДВМ) для кластера AnO812- (An = Np, Pu) группы симметрии D4h, отражающего ближайшее окружение нептуния и плутония в их диоксидах. Аналогичный расчет было произведен для кластеров с бóльшим числом атомов: Pu13O56 и Pu63O216. Также были проанализированы и расшифрованы Оже-спектры диоксидов AnO2.

На основании полученных экспериментальных данных и произведенных расчетов было показано, что в химической связи диоксидов нептуния и плутония AnO2 в валентной зоне возникают заполненные состояния An5f-электронов. Подтверждено, что и для исследованных соединений An6p-электроны принимают значительное участие в образовании не только внутренних валентных, но и внешних валентных молекулярных орбиталей. Установлен состав и порядок следования внутренних валентных МО в энергетической области от 13 до 35 эВ и рассчитана плотность состояний валентных электронов от 0 до 35 эВ в AnO2. Эти данные позволили построить количественную схему молекулярных орбиталей для AnO2 в диапазоне энергий связи валентных электронов от 0 до 35 эВ

.

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-03-01029-а и РФФИ 10-03-00152-а.