Адсорбция мирамистина на наноалмазах детонационного синтеза НПО «Синта»

Мясников И.Ю.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Химический факультет. Кафедра радиохимии. Россия. Москва

E-mail: myasnikov751@gmail.com

Мирамистин - бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммонийхлорид моногидрат – поверхностно-активное вещество, обладающее широким спектром физиологического действия и применяется как лекарственное средство. При разработке новых способов доставки лекарств с использованием наноразмерных носителей необходимо, прежде всего, определить их способность образовывать агрегационно-устойчивый комплекс с носителем.

С помощью метода радиоактивных индикаторов были определены параметры адсорбции мирамистина на суспензиях детонационного наноалмаза (НА) НПО «Синта» (Беларусь). Меченный тритием мирамистин был получен с помощью термической активации трития по методу, описанному в работе [1].

Суспензию НА в дистиллированной воде готовили с помощью ультразвуковой обработки порошка наноалмазов в течение 90 минут с последующим выдерживанием суспензии при 4 С в течение 2-х суток. После этого отбирали суспензию над осадком, отгоняли воду на роторном испарителе, гравиметрически определяли массу НА и повторно получали суспензию НА. Полученная суспензия была устойчива в течение не менее 1 месяца. Полученные суспензии были охарактеризованы с помощью динамического светорассеяния и просвечивающей электронной микроскопии.

Для определения адсорбции мирамистина к суспензии НА добавляли раствор меченного тритием мирамистина и выдерживали при комнатной температуре в течение 36 часов. Далее суспензию центрифугировали, измеряли радиоактивность раствора, отбирали супернатант, несколько раз осадок промывали водой. К полученному осадку добавляли сцинтилляционную жидкость Ultima Gold (PerkinElmer), и периодически измеряли радиоактивность, пока скорость счета не достигала максимальной величины.

Оказалось, что изотерма адсорбции мирамистина на суспензии НА в диапазоне концентраций от 0,1 до 6 г/л имеет S-образный вид. Адсорбцию в домицеллярной области (2,7 мг/мл [2]) можно описать уравнением Лэнгмюра с параметрами: Гmax, = 50 мг/г, константа адсорбции составляет 0.7 мл/мг. При концентрации миримистина выше 3 мг/мл наблюдалось дальнейшее увеличение адсорбции этого вещества на наноалмазах. Обнаружено, модификация НА мирамистином приводит к небольшому увеличению размера частиц, а изменение Z-потенциала находится в пределах стандартного отклонения и соответствует умеренно устойчивой системе. Седиментационная устойчивость водной суспензии исходных и модифицированных мирамистином НА оказалась практически одинаковой.

Литература

- Badun G.A., Chernysheva M.G., Ksenofontov A.L. Increase in the specific radioactivity of tritium-labeled compounds obtained by tritium thermal activation method. // Radiochmica Acta. 2012. V.100. P. 401-408.

- Paulo A.R. Pires, Omar A. El Seound. Benzyl (3-Acylaminopropyl) Dimethylammonium Chloride Surfactants: Structure and Some Properties of the Micellar Aggregates. // Progr Colloid Polym Sci. 2006. V.133. P.131-141.