Структура и термодинамические характеристики растворимости пертехнетата и перрената тетрапропиламмония

Я.А. Обручникова 1, 2, А.Я. Марук 1,3, Герман К.Э. 1, Григорьев М.С. 1, ,

1 - Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия (e-mail: guerman_k@mail.ru)

2 - Российский химико-технологический университет  им. Д.И. Менделеева, Москва

3 - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, Москва

Определена кристаллическая структура и исследованы физико-химические свойства пертехнетата и перрената тетрапропиламмония. Pr4NMeO4 (Me = Tc, Re) изоструктурны и кристаллизуются в виде бесцветных призматических кристаллов в орторомбической сингонии, пространственная группа Pna21, Z = 4, для Me = Tc при 25 ºС: a = 13,22(4), b = 12,35(3), c = 10,13(4) Å; для Me = Re при –120 ºС : a = 13,169(2), b = 12,311(2), c = 10,107(1) Å. Расстояния Re-O составляют 1,677(12), 1,704(5), 1,719(4) и 1,739(11) Å. Каждый анион в этой структуре имеет четырех катионов - соседей с расстояниями Re…N от 5,06 до 5,34 Å.

| Рис. 1. Элементарная ячейка структуры Pr4NReO4. Толстые пунктирные линии показывают короткие расстояния Re…N в элементарной ячейке Pr4NReO4. | # Рис. 2. Растворимость Pr4NМO4 в Pr4NOH: # ● – M = Tc, □ – M = Re |
| --- | --- |

Произведение растворимости Pr4NTcO4 составляет (6,19 ± 0,50)*10-5 моль2/л2. Энергия Гиббса растворения [(C3H7)4N]TcO4 в разбавленных водных растворах составляет 24,0 ± 0,5 кДж/моль. Константа ассоциации K1 (Pr4N+)…(TcO4-) в воде и водных растворах составляет: K1 = 10,8  0,7 л/моль. Растворимость Pr4NTcO4 увеличивается с кислотностью раствора аналогично растворимости Bu4NTcO4. При осаждении Pr4NTcO4 из модельных растворов, содержавших  (2,0 – 7,5) ·10-2 моль/л Тс в (3 - 4) М HNO3, (2,0 – 7,5) ·10-8 моль/л 239PuO2(NO3)2 и 5,7 мКи/л 106Ru(NO)(NO3)3,  коэффициенты очистки Tc от 239Pu и 106Ru составили (0,5 – 1,5)·102 и (6,0 – 7,5)·102 соответственно.