Сорбция ряда радионуклидов с применением сорбентов на основе фосфорилсодержащих подандов

Терашкевич С.С.1, Васильев А.Н.2

Студент1, аспирант2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: serter_m@land.ru

Фосфорилсодержащие поданды, представляющие собой ациклические аналоги краун-эфиров, показали себя как эффективные и селективные экстрагенты, которые возможно применять в экстракционной-хроматографии для разделения, концентрирования и выделения различных радионуклидов [1]. Преимущества подандов как широко применяемых в экстракционной практике веществ обусловлено следующими факторами: во-первых, поданды выгодно отличаются от  краун-эфиров своей синтетической доступностью, во-вторых, строение подандов открывает широкий простор для регулирования свойств путём изменения структуры соединений.

В настоящей работе изучались свойства сорбентов, полученных в результате иммобилизации двух фосфорилсодержащих подандов (I и II) на основе из сополимера стирола с дивинилбензолом марки LPS-500.

I					    		   II

Также в работе был использован иммобилизованный на аналогичной подложке N,N,N’,N’-тетра-н-октилдигликольамид (DGA), который представляет собой отечественный аналог сорбента, производимого фирмой Triskem (Франция).

Для экспериментов использовался раствор, содержащий радионуклиды, образующиеся при облучении природного тория протонами средних энергий (около 100 МэВ). Макроколичества тория, а также радионуклиды йода, протактиния и циркония удалялись трехкратной экстракцией трибутилфосфатом (1:1 в толуоле).  В  водной фазе после экстракции были идентифицированы радионуклиды: 225Ac, 223Ra, 132Te, 140La, 140Ba 147Nd, 124Sb, 136Cs, 95Nb.

Получены массовые коэффициенты распределения указанных нуклидов для образцов сорбентов в статических условиях равновесия в соляной и азотной кислотах различной концентрации (0,05 – 9 моль/л). Показано, что азотнокислые растворы предпочтительны для сорбции актиния. Определена кинетика сорбции актиния из азотнокислых растворов. На основании результатов выбраны условия максимальной сорбции Ac(III) - 0,5М HNO3 для I и II; 3-6M HNO3 для DGA и его десорбции -7М HNO3 для I и II; 0,5M HNO3 для DGA и проведены эксперименты по разделению радионуклидов методом экстракционной хроматографии.

На сорбенте DGA наблюдается быстрое установление равновесия. С его помощью удалось осуществить концентрирование актиния и отделение от большинства элементов (за исключением церия и лантана). На сорбентах I и II осуществить концентрирование без потерь не удалось по причине медленной кинетики сорбции.

Литература

- В. Е. Баулин; Фосфорилсодержащие поданды. Синтез, свойства и применение; автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора хим. наук: 02.00.03. М., 2012.