Извлечение урана из природных водоемов

Островский Дмитрий Юрьевич

соискатель

Новосибирский филиал ОАО «ГСПИ» - Новосибирский «ВНИПИЭТ»,                          г. Новосибирск, Россия

E-mail: ostrovsky@sibmail.com

Нетрадиционными источниками  ценных компонентов (Li, Br, Rb, B и др.) являются естественные минерализированные  водоемы с повышенным солевым фоном (например, озера Северо-Западной Монголии, Тувы,  Казахстана).

Один из низкозатратных методов подготовки к извлечению полезных компонентов - гелеоконцентрирование. Однако технологическая разработка  этого метода осложняется наличием в них урана (1-10 мг/л),  в результате чего получаются слаборадиоактивные рассолы (концентрация всех компонентов возрастает в 5-8 раз), что недопустимо для их технологической переработки по нормам радиационной безопасности. Методы осаждения и экстракции для извлечения урана  из озерных вод   малоэффективны в виду его низкой концентрации в озерных водах и высокого солевого фона (20-30 г/л). В рамках развития  гелеоконцентрирования предлагается предварительно извлекать уран сорбционным методом, как наиболее эффективным в данных условиях.

В ходе выполнения работы были изучены  сорбционные свойства синтетических   анионитов АМ-П,    Purolite A-400,   Purolite A-560 при pH>7 и  неорганических катионитов Т-3А, Т-5 и Т-52 [1] на основе гидроксидов титана и фосфатов циркония   при pH<7. Были определены  ёмкости ионитов в статистическом и динамическом  режимах, вычислены константы изотерм уравнений Фрейндлиха, подобраны режимы десорбции. Концентрация урана при десорбции из подобранных сорбентов достигает 60 мг/л, что сопоставимо с содержанием урана в продуктовых растворах подземного выщелачивания.

В качестве коллектора урана могут применяться и гидроксильные соединения железа, полученные гальванохимическим методом. В качестве гальванопары рассмотрена система «железо – кокс». В токопроводящем растворе железо поляризуется и анодно переходит в раствор, а кислород восстанавливается на катоде (углерод) до гидроксильных ионов без наложения тока от внешнего источника. Образующиеся при взаимодействии катионов железа и гидроксид – ионов соединения железа комплексно сорбируют уран из раствора. Эффективность гальванохимической очистки достигает ~ 100 % при t = 20 С при pHисх = 3,0-3,3. Десорбцию урана из гидроксильного железа предлагается проводить раствором карбоната аммония.

***

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности эффективного извлечения урана из природных водоемов с получением товарного продукта, что делает возможным извлекать ценные компоненты  из минерализированных водоемов.

Автор выражает благодарность за помощь в выполнении работ д.х.н. Исупову В.П. и к.т.н. Заборцеву Г.М.

Литература

- Заборцев М.Г., Исупов В.П.,  Извлечение урана из минерализированных вод озера Шаазгай нуур (Монголия) // Химия в интересах устойчивого развития. 2012, №20 (6), с. 1-6.