Переработка торийсодержащих отходов, полученных после азотнокислого вскрытия РЗЭ-содержащего ортитового сырья

Ануфриева А.В.1, Жеронкина О.Г.1, Молоков П.Б.2, Холина К.В.1

1 – аспирант, 2 – преподаватель, к.т.н.

Северский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет технологий и автоматизации атомной промышленности, г. Северск, Томская область, Россия

E-mail: VLSofronov@mephi.ru

В настоящее время в связи с нарушением производственных связей между странами СНГ и Балтии и отсутствием в России полного цикла производства РЗЭ актуальным является поиск новых источников РЗ сырья и разработка технологии их переработки на базе действующих химических предприятий. Переработка РЗЭ-содержащих концентратов (ортита, монацита и др.) усложнена радиоактивными компонентами. Так, при вскрытии рудных концентратов азотной кислотой и РЗЭ, и Th переходят в раствор практически на 100 %, и направляются далее на экстракционный передел [1].

В промышленности для очистки азотнокислых растворов РЗЭ от Th и U достаточно успешно используется 100 %-ный ТБФ. При очистке РЗЭ от Th последний экстрагируется ТБФ лучше РЗЭ и будет следовать вместе с ним в реэкстракт, поэтому необходимо предусмотреть дополнительный экстракционный передел со 100 %-ным ТБФ. Лучшая экстрагируемость тория ТБФ по сравнению с РЗЭ, а также высокие  его коэффициенты распределения в присутствии высаливателей позволяют очистить РЗЭ от радиоактивных примесей [2].

Очистку РЗЭ от Th можно организовать по классической схеме: экстракция, промывка, реэкстракция, либо дополнить схему очистки РЗЭ от балластных примесей еще одним экстракционным блоком, в котором и проводить экстракционную очистку реэкстракта РЗЭ от тория отдельным потоком ТБФ. Полученный экстракт Th, содержащий и РЗЭ, можно подать в блок реэкстракции РЗЭ, где произойдет их разделение. Достоинство этой схемы по сравнению с классической состоит в сокращении числа аппаратов. Для обоснования использования выбранной схемы нами изучено экстракционное поведение Th в присутствии РЗЭ, проведены лабораторные исследования по экстракционной очистке РЗЭ по традиционной схеме на лабораторном экстракционном каскаде и по схеме Альдерса в делительных воронках [1].

Рассмотрены возможные варианты захоронения торийсодержащих отходов. В качестве наиболее безопасного рекомендован вариант с выделением, концентрированием и последующим захоронением тория в виде осадка гидроксокарбонатов с удельной альфа-активностью менее 1·10-3 Кu/кг как отходов средней группы активности, или переработать их с получением диоксида тория. При этом пульпу от вскрытия ортита после фильтрации и отмывки осадка от радионуклидов можно захоранивать в земляную траншею как радиоактивные отходы (нерастворенные остатки), отнесенные к первой группе отходов (слабоактивным), а промывные растворы от отмывки осадка - направить на подземное захоронение.

Литература

- Буйновский А.С., Софронов В.Л., Макасеев А.Ю. Азотнокислая технология переработки ортитовых  руд. – Известия ВУЗов «Цветная металлургия», № 4, 2004. – С. 30-35.

- Маслобоев В.А., Лебедев В.Н. РЗ сырье Кольского полуострова и проблемы его комплексной переработки.- Апатиты, 1991. – 151 с.