Установление формы нахождения радионуклида 60Co в ЖРО

Лабко Вера Семеновна

Научный сотрудник

Торопова Валентина Владимировна

Старший научный сотрудник

Радкевич Артём Валерьянович

Научный сотрудник

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны,

Минск, Беларусь

E–mail: ireplab06@mail.ru

Результатом деятельности с использованием радионуклидов (эксплуатация АЭС, производство и использование радиоизотопов) является образование значительных количеств жидких радиоактивных отходов (ЖРО) часто сложного радиохимического состава. Радионуклиды при этом могут присутствовать в растворе в различных физико-химических формах, поэтому основным критерием для выбора метода переработки ЖРО является форма нахождения в них радионуклидов.

Целью настоящей работы было установление формы нахождения радионуклида 60Со в низкоактивных ЖРО неизвестного химического состава образовавшихся в результате деятельности радиохимических лабораторий. В таблице ниже представлены результаты радиохимического анализа ЖРО:

| Содержание 60Со, Бк/кг | 1010 |
| --- | --- |
| pH | 8.2 |
| Цветнось, град | < 10 |
| Мутность, мг/дм3 | 0.3 |
| Электропроводность, мкСм/см | 645 |
| Общее железо, мг/дм3 | 0.1 |
| Окисляемость, мг/дм3 | 4.75 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 390 |

На рисунке представлены результаты по удалению 60Co из ЖРО для различных методов очистки при оптимальных условиях их применения: Для решения задачи были использованы: - мембранные методы (микро- и ультрафильтрация); - сорбция/ионный обмен; - соосаждение с гидроксидом железа(III); - введение в раствор окислителя.

| 1 | соосаждение с Fe(OH)3, микрофильтрация |
| --- | --- |
| 2 | ультрафильтрация, мембрана 1 kDa, pH 12.3 |
| 3 | сорбция катионитом КУ-2, V/m=100, pH 8.2 |
| 4 | сорбция анионитом АВ-17, V/m=100, pH 8.2 |
| 5 | сорбция активированным углем, V/m=100 |
| 6 | кипячение с КMnO4, микрофильтрация, сорбция катионитом КУ-2, V/m=100 |
| 7 | сорбция термообработанным доломитом, рН 8.2 |
| 8 | озонирование, сорбция термообработанным доломитом, рН 8.2 |

Данные по ультрафильтрации и сорбции на катионите указывают на отсутствие в исходных ЖРО 60Со как в форме гидратированного катиона, так и в форме псевдоколлоида. При этом высокую эффективность показали методы сорбции на активированном угле и анионите, а также сорбция на катионите и доломитном сорбенте после предварительного введения в раствор окислителя. Поэтому наиболее вероятным является нахождение в ЖРО 60Со в виде анионного или нейтрального комплекса с сильным органическим комплексообразователем, например EDTA.

На основании полученных данных была предложена технологическая схема переработки ЖРО.