СОрбент марки т-55 для извлечения радионуклидов цезия и стронция из водных сред

Семенищев В.С.

Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

В связи с развитием ядерной энергетики в России и планируемым внедрением замкнутого ядерного топливного цикла большую актуальность имеют вопросы переработки жидких радиоактивных отходов и иммобилизации радионуклидов. На кафедре радиохимии и прикладной экологии УрФУ был разработан метод получения тонкослойного ферроцианида никеля-калия на основе гидратированного диоксида титана (сорбент Т-55) для извлечения цезия из водных сред. Выбор носителя объясняется его высокой радиационной и химической устойчивостью, высокой пористостью и большой удельной поверхностью, отлаженным производством, что позволит в случае необходимости быстро осуществить выпуск новых марок сорбентов.

Исходный материал носителя самостоятельно не может быть использован в качестве сорбента для цезия, поскольку его низкая специфичность (коэффициент распределения Kd < 102 мл/г) делает его применение для извлечения цезия нецелесообразным. Проведенные исследования показали высокую эффективность поверхностно-модифицированного сорбента Т-55 при извлечении цезия из пресных вод на фоне катионов-аналогов (Na+, K+, NH4+), а также из водных растворов в широком диапазоне pH, содержащих поверхностно-активные вещества (до 1 г/л), ЭДТА (до 0,1 моль/л), HNO3 (до 7 моль/л), NaNO3 (до 3,5 моль/л).

Кроме того, была показана возможность иммобилизации радионуклидов цезия и стронция и низкие скорости их выщелачивания. Благодаря такой возможности предлагаемый сорбент позволяет упростить технологическую схему переработки ЖРО, за счет соединения в одну стадию процессов сорбционной очистки жидких отходов и иммобилизации радионуклидов цезия и стронция.

В табл. 1 представлены основные характеристики сорбента Т-55.

Табл. 1 – Основные характеристики сорбента Т-55

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент распределения цезия, KdCs, мл/г | n∙104 – n∙105 |
| Коэффициент распределения стронция, KdSr, мл/г | 500 |
| Сорбционная обменная ёмкость по цезию, СОЕCs, мг/г | 270 |
| Сорбционная обменная ёмкость по стронцию, СОЕSr, мг/г | 34 |
| Интегральная скорость выщелачивания Cs-137 из насыщенного сорбента, г/см2∙сут | 10-11 |
| Интегральная скорость выщелачивания Sr-90 из насыщенного сорбента, г/см2∙сут | 10-12 |
| Удельная поверхность, м2/г | 125 |
| Термически устойчив | до 120-150 °C |

Таким образом, поверхностное модифицирование гидратированного диоксида титана фазой ферроцианида никеля-калия позволяет не только повысить его специфичность к цезию, но и существенно расширить спектр перерабатываемых жидких радиоактивных отходов,  иммобилизировать радионуклиды с целью захоронения.

Выражаю благодарность научному руководителю Ворониной Анне Владимировне за помощь при проведении научно-исследовательской работы. Работа выполнена в рамках гранта № 14.A18.21.0313 Министерства образования и науки по  ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы».