- Влияние толщины диффузионного слоя на значения измеряемой диффузионной проницаемости мембраны Nafion-117

Коржова Е.С., Невакшенова Е.Е.

Студент

Кубанский государственный университет, факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E-mail: lizelotavocal@mail.ru

Диффузионная проницаемость (P) является важной транспортной характеристикой  ионообменных мембран, применяемых в топливных элементах. С использованием оригинальной проточной ячейки зависимость диффузионной проницаемости от толщины прилегающего к мембране Nafion-117 диффузионного слоя (Рис.1) измерена в растворе NaCl. Мембрана предварительно подвергнута окислительно-термической обработке для увеличения размера её пор. В отдельных экспериментах получены концентрационная зависимость электропроводности и сорбции электролита этой мембраны в растворе NaCl. Эти данные обработаны с применением микрогетерогенной модели [1] для определения доли межгелевых промежутков f2, константы Доннана KD, коэффициентов диффузии противоиона D1 и ко-иона D2, а также величины структурного параметра  исследуемой мембраны.

Таблица: Параметры микрогетерогенной модели для исследуемой мембраны

| Параметр | Qg, мМ/млнаб | f2 | KD |  | D1109, м2/с | D2109 ,м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,56 | 0,16 | 0,1 | 0,28 | 4,65 | 0,18 |

|  | Найденные параметры (Таблица) использованы при расчетах коэффициентов диффузионной проницаемости по нестационарной многослойной модели [2], которая рассматривает мембрану, прилегающие к ней диффузионные слои и раствор. Показано, что модель [2] адекватно описывает явления транспорта ионов и воды в исследованной мембранной системе. В случае тонких гомогенных мембран значение коэффициента диффузионной проницаемости зависит от толщины прилегающих к мембране диффузионных слоёв. Этот фактор следует учитывать при выборе условий проведения экспериментов. |
| --- | --- |
| Рисунок 1. Зависимость интегрального коэффициента диффузионной проницаемости от толщины диффузионного слоя |  |

- Zabolotsky V.I., Nikonenko V.V. Effect of structural membrane inhomogeneity on transport properties // J. Membr. Sci. - 1993. Vol. 79. - P. 181 – 198.

- Larchet C., Dammak L., Auclair B., Parchikov S., Nikonenko, V. A simplified procedure for ion-exchange membrane characterization // New Journal of Chemistry. 2004. V. 28 (10) P. 1260-1267