Исследование сорбционных свойств силикагеля МСМ-41

Сухарева Дарья Александровна

студентка

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: soulsMirror@yandex.ru

Мезопористые материалы обладают высокой адсорбционной емкостью и развитой поверхностью. Они играют важную роль в различных отраслях промышленности, медицине, защите окружающей среды. Силикатные материалы типа МСМ-41 обладают регулярным каркасом в форме пчелиных сот с диаметром пор около 35Å и толщиной стенки между порами порядка 8Å. Удельная поверхность составляет около 1100 м2/г. Характерное отличие мезоструктурированных силикатов от других кремнеземов состоит в узком распределении пор по диаметру. Их высокая однородность в настоящий момент представляет существенный интерес для изучения. В настоящей работе исследованы сорбционные и термодинамические свойства структурированного силикагеля МСМ-41.

Исследование проводилось на хроматографе «Агат» с детектором по теплопроводности в интервале температур 140-2000С. В качестве адсорбатов были выбраны органические вещества различной природы. Из значений удерживаемых объёмов были рассчитаны мольные изменения внутренней энергии (-ΔU) и энтропии (-ΔS) адсорбции. Полярность поверхности исследовалась методом линейного разложения параметров удерживания. Рассчитан вклад различных типов взаимодействий в удерживание.

Было обнаружено, что для пар гексан-бензол  и гептан-толуол значения удерживаемых объемов для бензола и толуола значительно больше чем для алканов. Это объясняется вкладом специфических взаимодействий за счет π – электронной плотности бензольных колец и положительного заряда на поверхности сорбента.

Соединения близкие по температурам кипения, например, гексан – пропанол также сильно отличаются по значениям удерживаемых объёмов. Было обнаружено, что если на всех неполярных сорбентах гексан удерживается лучше, чем спирты, то на данном сорбенте удерживание пропанола больше, и даже молекула этанола удерживается лучше. Это связано со значительными донорно-акцепторными взаимодействиями между гидроксильными группами. Так, дисперсионные взаимодействия для этанола и бензола составляют 30 и 71 %, соответственно, а вклад специфических 70 и 29 %. Таким образом, специфические взаимодействия вносят существенный вклад в свободную энергию адсорбции, и сорбент МСМ-41 имеет полярную поверхность.

В гомологических рядах тест-сорбатов наблюдается инверсия зависимости  –ΔU от количества атомов углерода. Наибольшее значение в ряду спиртов соответствует наиболее полярной молекуле этанола. Это говорит о значительных донорно-акцепторных взаимодействиях на поверхности сорбента.

Неоднородность поверхности исследовалась на примере двух соединений: н-бутанола и гексана. Было обнаружено, что если для н-бутанола параметры удерживания зависели от концентрации сорбата в газовой фазе, то для гексана удерживаемые объёмы оставались постоянными. Это свидетельствует о том, что поверхность МСМ-41 абсолютно геометрически однородна.

Таким образом, структурированные сорбенты представляют собой перспективные образцы для применения при микроконцентрировании токсикантов, а также в качестве неподвижной фазы в хроматографии.