Моделирование адсорбции переходных состояний реакции Принса на нанотрубках

Купова О.Ю., Вакулин И.В.

Аспирант

Башкирский государственный университет, химический факультет, г. Уфа, Россия

E-mail: olgakupova@gmail.com

Целью работы явилось теоретическое изучение влияния гетерогенного катализа на скорость образования 1,3-диоксанов по реакции Принса. В качестве сокатализаторов нами рассматривались нанотрубки различного диаметра.

Найденные при помощи квантово-химических расчетов в программе Gamess [1] с использованием неэмпирического приближения МР2/6-31G(d) линейные размеры переходных состояний образования 4-алкил-1,3-диоксанов из ряда алкенов представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1. Линейные размеры переходных состояний реакций образования 4-алкил-1,3-диоксанов из модельных алкенов.

| Участвующий в реакции алкен | х | у | z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| этилен | 5.19 | 3.94 | 3.01 |  |  |
| пропилен | 5.33 | 5.21 | 3.02 |  |  |
| бутен-1 | 4.12 | 5.17 | 4.18 |  |  |
| изобутилен | 6.21 | 4.92 | 3.82 |  |  |
| транс бутен-2 | 6.69 | 4.67 | 3.20 |  |  |

Характер и энергетические параметры взаимодействия переходного состояния с сокатализатором определялись с использованием модуля Adsorption Locator, включенного в программный пакет Accelrys Material Studio 5.5.

Моделированием адсорбции переходных состояний реакции образования 4-алкил-1,3-диоксанов из различных алкенов на нанотрубках показано, что переходные состояния селективно адсорбируются на нанотрубках определенного диаметра.

Рис. 1. График зависимости энергии адсорбции переходных состояний от диаметра нанотрубки.

С учетом линейных размеров переходных состояний (5-6 Å) оптимальный диаметр трубки определен 9,5-10,9 Å. В этом случае переходное состояние полностью помещается внутрь нанотрубки и стабилизируется за счет межмолекулярных взаимодействий со всей внутренней поверхностью нанотрубки.

- Granosky A.A. http://classic.chem.msu/gran/gamess/index.html.

- Купова О.Ю., Вакулин И.В., Талипов Р.Ф. Квантовохимическое изучение образования 1,3-диоксанов из димера формальдегида и алкенов. // Бутлеровские сообщения, 2012, №32(13), с. 123-127