Зависимость рецепторных свойств каликсаренов от типа стабильной конфигурации макроцикла и типа полиморфной модификации

Синичкина Р.И., Зиганшин М. А.

студентка, доцент, к.х.н.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

rada.sin@yandex.ru

На сегодняшний день большое внимание уделяется поиску эффективных рецепторов, способных к селективному связыванию молекул. Благодаря своей структуре каликсарены являются привлекательными объектами для молекулярного распознавания нейтральных летучих соединений и газов. Изучение влияния конфигурации каликсаренов и полиморфных модификаций на их сорбционную емкость может обеспечить распознавание одного единственного соединения из заданного набора веществ.

В настоящей работе были исследованы теплофизические свойства трет-бутилкаликс[6]арена и 5,11,17,23-тетра(трет-бутил)-25,26,27,28-тетракис[N-(2-ацетоксиэтил)карбамоилэтокси]-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]аренов в конформациях «конус», «частичный конус» и «1,3-альтернат» с помощью совмещенного метода термогравиметрии, дифференциально-сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом отходящих газов и пьезоэлектрических кварцевых микровесов.

Трет-бутилкаликс[6]арен характеризуется наличием плотной и пористой полиморфных модификаций. Пористая фаза каликсарена может быть получена полным удалением «гостя» из некоторых клатратов трет-бутилкаликс[6]арена при нагревании. Разложение этих соединений включения сопровождается экзотермическим эффектом при температуре выше ухода «гостя» из клатрата. Плотная фаза трет-бутилкаликс[6]арена в ряду н-бутан, н-пентан и н-гексан эффективно связывает лишь н-пентан. Пористая фаза каликсарена в этих же условиях образовывает клатрат с каждым из этих «гостей». Пористая модификация, полученная из клатрата трет-бутилкаликс[6]арена с бензолом обладает большей сорбционной емкостью по сравнению с емкостью пористой фазы, полученной из клатрата с тетрахлорметаном.

Разложение ряда клатратов трет-бутилкаликс[6]арена сопровождается эффектом памяти «гостя». При разложении таких соединений включения наблюдается экзотермический эффект при температуре выше ухода «гостя» из клатрата. При насыщении трет-бутилкаликс[6]арена смесью из двух запоминаемых «гостей» (С6Н6/ССl4) имеет место зона взаимного стирания гостями памяти хозяина. В зоне отсутствия памяти наблюдается рост термостабильности смешанного клатрата на 1000С. Для смеси незапоминаемых гостей (ц-С6Н12/CHCl3) изменения термостабильности и необычного поведения смешанного клатрата не наблюдается.

Было установлено, что сорбционная емкость 5,11,17,23-тетра(трет-бутил)-25,26,27,28-тетракис[N-(2-ацетоксиэтил)карбамоилэтокси]-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арена в конформации «частичный конус», после нагревания до 700С существенно уменьшается по отношению к метанолу и ацетонитрилу, для конформации «конус» было обнаружено незначительное снижение емкости к этим гостям. При дальнейшем нагреве этих каликсаренов изменение сорбционной емкости не наблюдается. Для каликсарена в конформации «1,3-альтернат», не обладающего полиморфными переходами, нагревание не приводит к изменению его емкости.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-03-01215-а и Государственного контракта с Министерством образования и науки РФ № 14.740.11.0377.