Электроокисление муравьиной кислоты на компактном палладии

и анодно-модифицированных Ag,Pd-сплавах в кислом сульфатном растворе

Иконникова Евгения Валерьевна

Студент

Воронежский государственный университет,

химический факультет, Воронеж, Россия

genuha@ovi.com

Анодное окисление муравьиной кислоты реализуется по двум альтернативным механизмам. Непрямое окисление НСООН (например, на платине) включает образование устойчивых интермедиатов, блокирующих поверхность электрода и ингибирующих процесс. Прямое окисление муравьиной кислоты (например, на палладии), напротив, не осложнено формированием прочно адсорбированных промежуточных частиц. В этом преимущество палладия как материала анода-катализатора в топливных элементах, построенных на использовании муравьиной кислоты в качестве восстановителя. Перспективным способом увеличения электрокаталитической активности Pd в отношении реакции анодного окисления НСООН является анодное селективное растворение Pd-содержащих сплавов, в результате которой формируется электродный материал с высокоразвитым поверхностным слоем, обогащенным палладием.

Задачи работы - установление кинетических особенностей анодного окисления НСООН на палладии и его сплавах с серебром. Экспериментальные исследования проводили в деаэрированном водном растворе муравьиной кислоты на фоне серной кислоты на компактном палладиевом и сплавных Ag,Pd-электродах, подвергнутых предварительному селективному вытравливанию серебра. Степень морфологического развития поверхности сплава оценивали емкостным методом и с применением сканирующей зондовой микроскопии.

Вольтамперометрически подтверждено, что процесс электроокисления на палладии протекает преимущественно по прямому пути, с образованием короткоживущего интермедиата – адсорбированного формиата. Критериальная зависимость Рендлса-Шевчика линейна и экстраполируется в начало координат, что свидетельствует о наличии диффузионных ограничений анодного процесса, который, однако, обратимым не является. На это указывает сдвиг потенциала максимума в положительную сторону при увеличении скорости развертки. Линеаризация соответствующей зависимости в полулогарифмических координатах позволяет заключить, что лимитирующей стадией анодного процесса является необратимый перенос заряда, осложненный диффузионным массопереносом; данный вывод подтверждается и хроноамперометрически. Регрессионный анализ экспериментальных кривых спада тока, зафиксированных в области анодного максимума, позволил определить сугубо кинетические токи анодного окисления, не осложненные диффузией.

Скорость электроокисления НСООН на анодно-модифицированных сплавах резко повышается в сравнении с компактным палладием. Эффект вызван, главным образом, повышением каталитической активности палладия в морфологически развитом поверхностном слое сплава. Действительно, даже после поправки плотности анодного тока на степень развития поверхности вольтамперометрический максимум существенно выше в случае сплавного электрода.