ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УФ СПЕКТРОСКОПИИ И ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ АГРЕГАЦИИ ЧАСТИЦ ПОРОШКОВ В ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ

Селина Татьяна Юрьевна

Студентка

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: tatyana.selina@bk.ru

При использовании различных порошков в качестве наполнителей основным вопросом является способность их частиц к агрегации. Размеры частиц агрегатов определяются различными методами, в частности, просвечивающей и высокоразрешающей растровой электронной микроскопией, рентгеноструктурным анализом [3], позитронной аннигиляционной спектроскопией [2] и др. Однако, несмотря на многочисленные исследования, вопрос о соответствии и адекватности используемых методик остается открытым. Одной из причин этого является тот факт, что в настоящее время существует достаточно мало работ, в которых размеры частиц определялись бы одновременно различными методами [3].

Поэтому целью данной работы являлся анализ агрегации частиц порошков наполнителей при помощи двух независящих методов: УФ спектроскопии, разработанного в лаборатории спектроскопии ТвГУ и  динамического светорассеяния, а также изучение влияния ультразвуковой обработки на процессы агрегации частиц в растворе.

В работе были исследованы порошки карбоната кальция фирмы «Iokal», талька фирмы «Finntalk 15M», монтмориллонита фирмы «Geltech», а также  натриевого и калиевого монтмориллонита. Данные порошки были выбраны как наиболее распространенные при изготовлении различных наполненных материалов, суспензий и др. Также известно, что исследуемые порошки различаются по форме и размерам исходных частиц 1.

Анализ экспериментальных результатов для суспензий, приготовленных с участием ультразвука, и для суспензий, полученных без ультразвуковой обработки, показал, что при одной и той же концентрации размер частиц агрегатов в суспензии, обработанных ультразвуком больше, чем не обработанных. Так для суспензии монтмориллонита, полученной при ультразвуковой обработке, средний размер частиц при концентрации 0,125% составляет 900 нм, а без обработки ультразвуком 640 нм. Причем, оба независимых метода дают практически совпадающие результаты во всем диапазоне исследуемых концентраций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае в водных суспензиях исследуемых порошков ультразвук способствует объединению частиц в агрегаты, а метод УФ спектроскопии является достаточно эффективным и может быть использован для определения размеров частиц наполнителя в водных суспензиях.

Литература

- Бетехтин А.Г. Курс минералогии / под научн. ред. Б.И. Пирогова и Б.Б. Шкурского. М., 2008.

- Графутин В.И., Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П. и др. // Микроэлектроника. 2009. Т. 38. №6, С.464-475.

- Ягодкин Ю.Д., Добаткин С.Е. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. №1, С.38-49.