Термодинамические свойства соединений Sb2Se3 и AgSbSe2

Мороз Николай Владимирович

Старший преподаватель, к.ф.-м.н.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования,

кафедра физики, Ривнэ, Украина

E-mail: riv018@i.ua

В системе Ag–Sb–Se установлено образование полупроводниковых соединений переменного состава Sb2Se3, AgSbSe2 и Ag2Se. Термодинамические свойства определены для соединений стехиометрических составов [1].

Цель работы: методом эдс определить термодинамические свойства составов предельных по серебру твердых растворов соединений Sb2Se3 и AgSbSe2 в части Sb–Se–AgSbSe2 концентрационной плоскости Ag–Sb–Se.

Т–х диаграмма состояния субсолидусной части Sb–Se–AgSbSe2 исследована методами физико-химического анализа. Триангуляцию изотермических сечений определяют линии двухфазных равновесий, связывающие AgSbSe2 с Sb, Se и Sb2Se3. Реакции серебра с гетерогенными смесями фаз осуществлены в гальванических элементах конструкции C|Ag|стекло Ag3GeS3I|B|C. Порошкообразные составляющие ячеек (С – токовые (графитовые) электроды, серебро, стеклообразный сплав Ag3GeS3I с чисто ионной (Ag+) электропроводностью, В – сплавы частных систем AgSbSe2–Se–Sb2Se3 и AgSbSe2–Sb–Sb2Se3) впрессовывали в сквозные отверстия диаметром 2 мм, изготовленные во фторопластовой основе. В сплавах частных систем, в интервале температур 490–570 К, осуществлены потенциалообразующие реакции:

Ag + Se + Sb2Se3  2Ag2SbSe2, 				(1)

3Ag + 2Sb2Se3  3AgSbSe2 + Sb.				(2)

Для температурной зависимости эдс гальванических элементов получены уравнения:

1 = (0.14839+0.403910–3Т) В, R2 = 0.9997,			(3)

2 = (0.097636+0.463110–3Т) В, R2 = 0.9991.			(4)

Температурные зависимости энергии Гиббса реакций (1)-(2) определяют уравнения:

Gреакции (1) = –nF1,					(5)

Gреакции (2) = –nF2,					(6)

где n – валентность потенциалообразующего иона, F – число Фарадея.

Допуская незначительные различия термодинамических функций соединений Sb2Se3 и AgSbSe2 в граничащих трехфазных областях, пренебрегая изменениями теплоемкости элементарных Ag, Sb, Se при нагреве смеси фаз получим:

Gреакции (1) = 2GAgSbSe2 – GSb2Se3,					(7)

Gреакции (2) = GAgSbSe2 – GSb2Se3,				(8)

где GAgSbSe2, GSb2Se3 – энергии Гиббса реакций образования соединений AgSbSe2 и Sb2Se3 из элементов. Решением системы уравнений (7)-(8) относительно GAgSbSe2 и GSb2Se3, с учетом (3)-(6), получено:

GAgSbSe2 = (–29.01–22.810–3Т) кДж/моль,			(9)

в стандартном состоянии: Gо = –35.80 кДж/моль, Но = –29.01 кДж/моль, Sо = 22.8 Дж/(мольК);

GSb2Se3 = (–29.39+34.310–3Т) кДж/моль,				(10)

в стандартном состоянии: Gо = –19.7 кДж/моль, Но = –29.39 кДж/моль,
Sо = –34.3 Дж/(мольК).

Литература

- Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. М.: Наука, 1978.