Необходимость учёта побочных cтадий при кинетическом описании реакций гидрогенизации промежуточных продуктов восстановления нитробензола

Романенко Ю.Е., Краснов А.И., Корпатенков Д.О.

Аспирант

Ивановский государственный химико-технологический университет,

неорганический факультет, Иваново, Россия

E-mail: sellthecat@mail.ru

Разработка кинетического описания любого каталитического процесса является неотъемлемой частью исследования. В частности, предлагаемые кинетические модели должны в достаточной мере описывать весь массив экспериментальных данных и быть чувствительными к изменению отдельных её элементов. Согласно [1], если расчет по предлагаемой модели воспроизводит форму кинетических кривых, экспериментальные точки лежат в пределах коридора ошибок, а константы имеют определенный физический смысл, то такой вариант можно считать удовлетворительно описывающим результаты эксперимента.

Отличительной особенностью реакций жидкофазной гидрогенизации соединений, содержащих двойные связи "углерод-углерод", "азот-азот", "азот-кислород" и пр. является их многостадийность, возможность протекания как гетерогенно-каталитических, так и гомогенных стадий превращений, не исключены и побочные процессы, связанные с дегидрированием растворителя, окислением активной поверхности металла и пр. [2].

Таким образом, одним из элементов общей кинетической схемы превращений органических соединений с ненасыщенными связями может быть стадия окисления активной поверхности катализатора.

Действительно, даже для соединений, содержащих двойную связь, возможно его восстановление за счет окисления активных центров поверхности катализатора, не говоря уже о нитробензолах и продуктах его восстановления, содержащих нитро-, нитрозо-, азоксигруппы, обладающие высоким окислительным потенциалом.

Данные, приведенные в таблице, иллюстрируют возможность восстановления малеата натрия (МКNa) в 0.01 М водном растворе гидроксида натрия как за счет взаимодействия с адсорбированным водородом, так и с активной поверхностью скелетного никелевого катализатора для различных количеств катализатора (mкат) и сходного МКNa (nМКNa). Отношение nH/nМКNa100 характеризует процент гидрирования двойной связи "углерод-углерод" за счет водорода, поглощенного из газовой фазы.

| mкат, г | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,25 | 1,35 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nМКNa ·10-4, моль·г-1 | 1,49 | 3,0 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 7,1 |
| (nH/nМКNa100), % | 104 ± 6 | 98 ± 5 | 99 ± 3 | 98 ± 3 | 61 ± 3 | 80 ± 4 | 68 ± 2 |

Проведенные кинетические исследования показали, что и при гидрогенизации нитро- и нитрозобензола на скелетном никеле в идентичных условиях исходное соединение также активно взаимодействует с поверхностными атомами никеля. В связи с этим, при разработке кинетических моделей реакций гидрогенизации, наряду с включением стадий адсорбции-десорбции исходных соединений и продуктов, химического акта на поверхности, учета конкурирующего характера адсорбции органики, необходимо учитывать и побочный процесс окисления активной поверхности металла. Проведенные модельные расчеты показали, что наилучшая сходимость экспериментальных и расчетных значений концентраций участников реакции в ходе реакции достигается при учете вклада частичного окисления активных центров катализатора, что наиболее характерно для реакций гидрогенизации нитрозо- и нитросоединений.

Литература

- Киперман С.Л. // Успехи химии. 1978. Т. XLVII. Вып.1. С. 3-38

- Лефёдова О.В., Нгуен Тхи Тху Ха, Комаров А.А., Буданов М.А. // Журн. физ. химии. 2012. Т. 86, № 1. С. 37-41.